| # Table S1. Physical properties of ordered mesoporous materials 1a, 1b,A2a, B2b, A3a, B3b |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sample | RSi(OMe)3/TEOS | Organic Contentsa (mmol.g-1) | SBET (m2.g-1) | Dp b (Å) | Vp (cm3.g-1) | d100 (Å) | Wall thickness c (Å) |
| 1a | 1/9 | 1.57 | 840 | 53/46 | 0.806 | 92 | 53/60 |
| A2a | - | - | 660 | - | 0.720 | - | - |
| A3a | - | - | 270 | - | 0.392 | - | - |
| 1b | 1/19 | 1.01 | 840 | 71/61 | 1.072 | 98 | 42/52 |
| B2b | - | - | 637 | - | 0.791 | - | - |
| B3b | - | - | 569 | - | 0.766 | - | - |

a Calculated from elemental analysis. b Calculated from adsorption/desorption branch. c Calculated by a0 - pore size (a0 : 2d100/3^(1/2))