SUPPLEMENTARY MATERIALS FOR COMPOUND

[Ni3(O2C-(CH)2-CO2)2(OH)2(H2O)4] , 2H2O  (1)

Table 1 : Crystal data and structure refinement parameters for

[Ni3(O2C-(CH)2-CO2)2(OH)2(H2O)4].2H2O(1).

| Formula | Ni3 C8 H18 Co3 O16 |
| --- | --- |
| Chemical formula weight (g.mol-1) | 546.2 |
| Calculated density (g.cm-3) | 2 |
| Crystal system | monoclinic |
| Space group | P 21/c |
| a (Å) | 6.5560(3) |
| b (Å) | 8.1194(3) |
| c (Å) | 15.5027(6) |
|  (°) | 96.369(3) |
| V (Å3) | 820.13(5) |
| Figures of Merit | M20 = 124 F20 = 270 (0.0021, 36) |
| Z | 2 |
| Radiation (Å) | 1.5418 |
| 2 range (°) | 10 - 80 |
| No. reflections | 498 |
| No. atoms | 14 |
| No. structural parameters | 42 |
| RP | 0.097 |
| RWP | 0.122 |
| RB | 0.089 |
| RF | 0.071 |

Table 2: Positional Parameters and their standard deviations

| Atome | x | y | z | B (Å2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ni1 Ni2 OH1 O1 O2 O3 O4 Ow1 Ow2 C1 C2 C3 C4 Ow3 | 0.4834(6) 0 0.305(2) 0.957(2) 0.642(1) -0.007(2) 0.328(1) 0.662(2) 0.273(2) 0.173(2) 0.119(2) -0.077(2) 0.141(2) 0.488(2) | 0.1761(4) 0 0.016(1) 0.216(1) 0.255(1) 0.134(1) 0.124(1) 0.324(1) 0.361(1) 0.744(2) 0.677(2) 0.699(2) 0.160(2) 0.411(1) | -0.0235(3) 0 0.0399(7) 0.0689(7) 0.0931(8) -0.1192(7) -0.1488(7) -0.1031(7) 0.9947(7) -0.1203(8) 0.7873(8) 0.7585(8) -0.1664(7) 0.7384(7) | 1.2(1) a 1.2(1) a 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b 1.5(1) b |

a and b  allowed to vary in the same manner

Table 3 : Selected bonds lengths (Å) and angles (°) for (1).

(Ni1)-(OH1)		2.07(1)

(Ni1)-(OH1)a		2.12(1)

(Ni1)-(O2)		2.09(1)

(Ni1)-(O4)		2.13(1)

(Ni1)-(Ow1)		2.16(1)

(Ni1)-(Ow2)b		2.08(1)

(Ni2)-(OH1)		2.03(1)

(Ni2)-(OH1)c		2.03(1)

(Ni2)-(O1)d		2.09(1)

(Ni2)-(O1)a		2.09(1)

(Ni2)-(O3)		2.14(1)

(Ni2)-(O3)c		2.14(1)

(O1)-(C1)e		1.27(2)

(O2)-(C1)e		1.23(1)

(O3)-(C4)		1.30(2)

(O4)-(C4)		1.26(1)

(C1)-(O1)e		1.27(2)

(C1)-(O2)e		1.23(1)

(C1)-(C2)b		1.53(2)

(C2)-(C3)		1.33(2)

(C3)-(C4)g		1.48(2)

(C4)-(O3)		1.29(2)

(C4)-(O4)		1.26(1)

(OH1)-(Ni1)-(OH1)a	90.3(7)

(OH1)-(Ni1)-(O2)		92.1(7)

(OH1)-(Ni1)-(O4)		94.0(8)

(OH1)-(Ni1)-(Ow1)	173.1(9)

(OH1)-(Ni1)-(Ow2)b	88.4(7)

(OH1)a-(Ni1)-(O2)		93.4(8)

(OH1)a-(Ni1)-(O4)		89.8(7)

(OH1)a-(Ni1)-(Ow1)	86.4(7)

(OH1)a-(Ni1)-(Ow2)b	178.7(9)

(O2)-(Ni1)-(O4)		173(1)

(O2)-(Ni1)-(Ow1)		94.2(8)

(O2)-(Ni1)-(Ow2)b		86.3(7)

(O4)-(Ni1)-(Ow1)		79.9(6)

(O4)-(Ni1)-(Ow2)b		90.6(7)

(Ow1)-(Ni1)-(Ow2)b	94.9(7)

(OH1)-(Ni2)-(OH1)c	180.0

(OH1)-(Ni2)-(O1)d		88.5(7)

(OH1)c-(Ni2)-(O1)a	88.5(7)

(OH1)-(Ni2)-(O1)a		91.5(7)

(OH1)c-(Ni2)-(O1)d	91.5(7)

(OH1)-(Ni2)-(O3)		99.0(8)

(OH1)c-(Ni2)-(O3)c	99.0(8)

(OH1)-(Ni2)-(O3)c		81.0(7)

(OH1)c-(Ni2)-(O3)		81.0(7)

(O1)d-(Ni2)-(O1)a		180.0

(O1)d-(Ni2)-(O3)		91.4(7)

(O1)a-(Ni2)-(O3)c		91.4(7)

(O1)a-(Ni2)-(O3)		88.6(7)

(O1)d-(Ni2)-(O3)c		88.6(7)

(O3)-(Ni2)-(O3)c		180.0

(O1)-(C1)e-(O2)		119(1)

(O1)-(C1)e-(C2)f		125(2)

(O2)-(C1)e-(C2)f		116(2)

(C1)-(C2)b-(C3)b		112(1)

(C2)-(C3)-(C4)g		117(1)

(C3)h-(C4)-(O3)		116(1)

(C3)h-(C4)-(O4)		115(1)

(O3)-(C4)-(O4)		128(1)

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

a : 1-x ; -y ; -z

b : x ; y ; z-1

c : -x ; -y ; -z

d : x-1 ; y ; z

e : 1-x ; 1-y ; -z

f : 1-x ; 1-y ; 1-z

g : -x ; y+1/2 ;-z+1/2

h : -x ; y-1/2 ;-z+1/2