Supplementary information.

Supplementary Table S1 shows co-ordination, bondlength, and statistical data derived from analysis (in EXCURVE 98) of the EXAFS spectra shown in figure 1.

| Sample | Type | CN | R[Å] | 2σ2 [Å2] | R[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C | 2.0(2) | 1.91(1) | 0.005(2) |  |
| (a) | O | 2.0(2) | 2.082(9) | 0.001(1) |  |
|  | C | 2.0(3) | 2.88(4) | 0.003(6) | 35.1 |
|  | O | 2.0(4) | 2.97(2) | 0.021(5) |  |
|  | C | 1.0(3) | 3.28(4) | 0.002(12) |  |
|  | C | 1.0(2) | 1.81(3) | 0.005(4) |  |
| (b) | O | 1.9(6) | 2.06(3) | 0.023(18) |  |
|  | P | 1.0(2) | 2.248(6) | 0.002(4) | 39.2 |
|  | O | 1.0(2) | 2.92(3) | 0.006(13) |  |
|  | C | 1.9(2) | 2.93(2) | 0.009(6) |  |
|  | C | 3.0(3) | 1.99(2) | 0.027(7) |  |
| (c) | P | 1.0(4) | 2.30(3) | 0.018(8) | 39.3 |
|  | Rh | 1.0(1) | 2.720(7) | 0.004(1) |  |
|  | O | 3.0(5) | 2.99(2) | 0.028(4) |  |
|  | C | 3.0(2) | 1.93(3) | 0.029(8) |  |
| (d) | P | 1.0(2) | 2.30(2) | 0.008(4) | 49.0 |
|  | Rh | 2.0(1) | 2.703(8) | 0.008(1) |  |
|  | O | 3.0(5) | 2.96(3) | 0.030(5) |  |
|  | C | 2.0(1) | 1.94(2) | 0.014(5) |  |
| (e) | P | 2.0(1) | 2.369(9) | 0.015(2) | 45.8 |
|  | O | 2.0(4) | 3.10(1) | 0.008(2) |  |
|  | C | 1.0(2) | 1.89(1) | 0.005(4) |  |
| (f) | P | 3.0(3) | 2.376(8) | 0.016(2) | 39.6 |
|  | O | 1.0(5) | 3.08(1) | 0.004(2) |  |

CN = coordination number, R = bond length and 22 = Debye Waller factor. Note true errors in bond length are about 2%; those for the coordination numbers are ca. 15%.