Table S3.  27Al MAS NMR spectra of mesostructured AlPO’s.

| Sample | H2O : Al2O3 | (P:Al)in | pH | Al(4) |  | Al(6) |  | Al(4) : Al(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | , ppm | FWHM, Hz | , ppm | FWHM, Hz |  |
| ##### Hex-1 | 200 | 1.22 | 6.98 | 42.4 | 2090 | –5.9 | 2930 | 0.406 |
| Hex-1 | 195 | 1.22 | 7.27 | 43.5 | 1990 | –5.7 | 2820 | 0.275 |
| Hex-2 | 200 | 1.22 | 7.60 | 43.2 | 1870 | –3.5 | 2560 | 0.224 |
| Hex-2 | 200 | 1.22 | 7.70 | 42.8 | 1350 | –2.9 | 2540 | 0.152 |
| Hex-3 | 200 | 1.22 | >8.00 | 42.3 | 1290 | –1.8 | 2450 | 0.060 |
| Hex-1 | 330 | 1.22 | 6.94 | 42.9 | 2030 | –5.8 | 2960 | 0.341 |
| Hex-1 | 330 | 1.22 | 7.20 | 42.0 | 2030 | –5.0 | 2920 | 0.311 |
| Hex-1 | 330 | 1.50 | 7.21 | 42.8 | 2100 | –4.9 | 2850 | 0.372 |
| Hex-2 | 330 | 1.50 | 7.65 | 42.4 | 2150 | –3.2 | 2780 | 0.330 |
| Hex-3 | 330 | 1.50 | 8.15 | 41.9 | 1860 | –1.3 | 2750 | 0.295 |
| pre-Hex-1 | 330 | 2.02 | 6.50 | 42.5 | 1680 | –9.4 | 2560 | 0.562 |
| Hex-1 | 330 | 2.02 | 7.33 | 42.7 | 1720 | –6.3 | 2310 | 0.233 |
| Hex-1 | 330 | 2.02 | 7.39 | 43.0 | 1630 | –5.7 | 2460 | 0.278 |
| Hex-2 | 330 | 2.02 | 7.70 | 42.1 | 1450 | –3.2 | 2440 | 0.286 |
| Hex-2 | 330 | 2.02 | 7.75 | 42.4 | 1180 | –3.7 | 2360 | 0.283 |
| Hex-1 | 550 | 3.00 | 7.25 | 42.1 | 1620 | –1.3 | 2470 | 0.762 |
| L1 | 350 | 3.03 | 7.33 | 42.8 | 670 | –7.2 | ~2000 | >10 |
| L1 | 350 | 3.03 | 7.70 | 43.3 | 530 | –7.1 | ~2000 | >10 |
| L3 | 330 | 2.02 | 8.30 | 42.8 | 1160 | –3.2 | 2520 | 0.247 |
| L3 | 550 | 3.03 | 8.00 | 42.8 | 1040 | –2.1 | 2750 | 0.438 |

(P : Al)in is the P2O5 : Al2O3 ratio in the synthesis mixture;

Al(4) : Al(6) ratio was determined by deconvoluting the 27Al MAS NMR spectra.