Supplementary Data

|  | TCNQ in NaY | TTF in NaY (B2) | TTF in NaY (D1A) | TCNQ and TTF in NaY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si-O1 | 1.6713(31) | 1.67729(1) | 1.63888(3) | 1.6551(24) |
| Si-O2 | 1.6367(29) | 1.64794(1) | 1.64734(3) | 1.6707(26) |
| Si-O3 | 1.6849(29) | 1.64191(1) | 1.64810(3) | 1.6204(25) |
| SiO4 | 1.6473(30) | 1.63871(1) | 1.65690(3) | 1.6530(24) |

Bond Distances

|  | TCNQ in NaY | TTF in NaY (B2) | TTF in NaY (D1A) | TCNQ and TTF in NaY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1-Si-O2 | 110.18(34) | 107.253(0) | 108.571(1) | 106.765(0) |
| O1-Si-O3 | 102.81(34) | 104.453(0) | 107.664(1) | 106.361(0) |
| O1-Si-O4 | 115.58(33) | 113.998(1) | 113.162(2) | 111.818(1) |
| O2-Si-O3 | 105.01(33) | 112.609(1) | 112.119(2) | 113.990(1) |
| O2-Si-O4 | 108.04(31) | 110.322(0) | 108.745(1) | 109.170(0) |
| O3-Si-O4 | 114.68(24) | 108.163(0) | 106.634(1) | 108.755(0) |
| Si-O1-Si | 133.7(5) | 138.984(0) | 142.487(1) | 142.766(0) |
| Si-O2-Si | 143.2(5) | 137.733(0) | 140.205(1) | 135.360(0) |
| Si-O3-Si | 138.7(4) | 148.776(0) | 147.084(1) | 148.300(0) |
| Si-O4-Si | 137.0(4) | 132.083(0) | 131.626(1) | 133.971(0) |

Bond Angles