| T/K | Obs. Cu 103 | Calc. Cu 103 | Obs. eff | Calc. eff |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 300.21 | 0.617 | 0.695 | 1.22 | 1.29 |
| 275.14 | 0.646 | 0.676 | 1.19 | 1.22 |
| 250.18 | 0.6397 | 0.653 | 1.13 | 1.14 |
| 225.2 | 0.626 | 0.632 | 1.06 | 1.07 |
| 200.22 | 0.614 | 0.616 | 0.99 | 0.993 |
| 175.22 | 0.611 | 0.605 | 0.92 | 0.921 |
| 150.18 | 0.5843 | 0.6 | 0.83 | 0.851 |
| 125.11 | 0.6127 | 0.602 | 0.78 | 0.776 |
| 100.12 | 0.592 | 0.611 | 0.68 | 0.699 |
| 78.47 | 0.608 | 0.629 | 0.6 | 0.613 |
| 49.99 | 0.62 | 0.667 | 0.5 | 0.516 |
| 31 | 0.6472 | 0.727 | 0.4 | 0.425 |
| 29.01 | 0.6496 | 0.743 | 0.38 | 0.415 |
| 27.01 | 0.6634 | 0.757 | 0.378 | 0.404 |
| 25.01 | 0.6692 | 0.777 | 0.36 | 0.394 |
| 21.01 | 0.7096 | 0.8245 | 0.34 | 0.372 |
| 17 | 0.7316 | 0.887 | 0.31 | 0.347 |
| 13 | 0.7628 | 0.987 | 0.28 | 0.32 |
| 8.98 | 0.8473 | 1.177 | 0.25 | 0.291 |
| 5.01 | 1.126 | 1.636 | 0.21 | 0.256 |