Table SM1. Magnetic Susceptibility values (per mole of copper) for [Cu2(O2CC6H4-p-Me)3(tmen)2]PF6 1 at different temperatures

| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.0109 |  | 0.000456 |  |
| 21.9952 |  | 0.000551 |  |
| 23.2324 |  | 0.000608 |  |
| 24.0206 |  | 0.000671 |  |
| 25.0112 |  | 0.00074 |  |
| 26.0003 |  | 0.000787 |  |
| 27.5456 |  | 0.00091 |  |
| 28.0011 |  | 0.000959 |  |
| 29.3722 |  | 0.001128 |  |
| 31.1719 |  | 0.001187 |  |
| 32.4708 |  | 0.001241 |  |
| 33.7229 |  | 0.001308 |  |
| 34.8326 |  | 0.001463 |  |
| 35.7554 |  | 0.001456 |  |
| 36.7871 |  | 0.001541 |  |
| 37.6152 |  | 0.00161 |  |
| 38.3272 |  | 0.00167 |  |
| 39.0432 |  | 0.001726 |  |
| 39.7871 |  | 0.001779 |  |
| 40.4036 |  | 0.001829 |  |
| 41.0448 |  | 0.001875 |  |
| 41.776 |  | 0.001934 |  |
| 42.2918 |  | 0.001984 |  |
| 42.7765 |  | 0.002048 |  |
| 43.4048 |  | 0.002109 |  |
| 43.9433 |  | 0.002149 |  |
| 44.6075 |  | 0.002261 |  |
| 46.5067 |  | 0.00232 |  |
| 47.0032 |  | 0.002377 |  |
| 50.1245 |  | 0.002366 |  |
| 51.0125 |  | 0.002406 |  |
| 52.2001 |  | 0.002444 |  |
| 53.1282 |  | 0.00248 |  |
| 54.1103 |  | 0.002513 |  |
| 55.0023 |  | 0.002544 |  |
| 56.12 |  | 0.002574 |  |
| 57.3301 |  | 0.002601 |  |
| 58.112 |  | 0.002627 |  |
| 59.1022 |  | 0.00265 |  |
| 60.1023 |  | 0.002672 |  |
| 61.0187 |  | 0.002692 |  |
| 62.1208 |  | 0.00271 |  |
| 63.0013 |  | 0.002727 |  |
| 64.612 |  | 0.002742 |  |
| 65.6501 |  | 0.002756 |  |
| 66.543 |  | 0.002768 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 67.081 |  | 0.002779 |  |
| 68.2215 |  | 0.002789 |  |
| 69.0116 |  | 0.002797 |  |
| 70.9845 |  | 0.002872 |  |
| 72.005 |  | 0.002862 |  |
| 72.987 |  | 0.00284 |  |
| 74.0118 |  | 0.002866 |  |
| 75.0123 |  | 0.002849 |  |
| 75.9631 |  | 0.002854 |  |
| 76.9138 |  | 0.00284 |  |
| 77.8528 |  | 0.002852 |  |
| 78.8228 |  | 0.002845 |  |
| 79.7835 |  | 0.00286 |  |
| 80.7593 |  | 0.002842 |  |
| 81.6786 |  | 0.002842 |  |
| 82.628 |  | 0.002824 |  |
| 83.5932 |  | 0.002841 |  |
| 84.5378 |  | 0.002831 |  |
| 85.4533 |  | 0.002817 |  |
| 86.4124 |  | 0.002827 |  |
| 87.3167 |  | 0.002801 |  |
| 88.2216 |  | 0.002804 |  |
| 89.1161 |  | 0.002813 |  |
| 90.0422 |  | 0.002792 |  |
| 90.9577 |  | 0.002785 |  |
| 91.817 |  | 0.002779 |  |
| 92.6952 |  | 0.00277 |  |
| 93.6006 |  | 0.002768 |  |
| 94.4314 |  | 0.002758 |  |
| 95.3333 |  | 0.002738 |  |
| 96.2244 |  | 0.002743 |  |
| 97.0743 |  | 0.002714 |  |
| 97.9209 |  | 0.002741 |  |
| 98.7905 |  | 0.002728 |  |
| 99.614 |  | 0.002706 |  |
| 100.465 |  | 0.002706 |  |
| 101.314 |  | 0.0027 |  |
| 102.147 |  | 0.002677 |  |
| 102.974 |  | 0.002654 |  |
| 103.8 |  | 0.002668 |  |
| 104.626 |  | 0.002665 |  |
| 105.473 |  | 0.002641 |  |
| 106.281 |  | 0.002625 |  |
| 107.076 |  | 0.00264 |  |
| 107.899 |  | 0.002612 |  |
| 108.691 |  | 0.002621 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 109.479 |  | 0.002604 |  |
| 110.268 |  | 0.00259 |  |
| 111.046 |  | 0.002577 |  |
| 111.827 |  | 0.002568 |  |
| 112.617 |  | 0.002563 |  |
| 113.413 |  | 0.002568 |  |
| 114.188 |  | 0.00254 |  |
| 114.938 |  | 0.002534 |  |
| 115.714 |  | 0.002532 |  |
| 116.464 |  | 0.002512 |  |
| 117.237 |  | 0.002511 |  |
| 117.992 |  | 0.002518 |  |
| 118.741 |  | 0.002514 |  |
| 119.51 |  | 0.00248 |  |
| 120.255 |  | 0.00248 |  |
| 120.976 |  | 0.002463 |  |
| 121.719 |  | 0.002464 |  |
| 122.465 |  | 0.002459 |  |
| 123.194 |  | 0.002448 |  |
| 123.94 |  | 0.002457 |  |
| 124.64 |  | 0.002428 |  |
| 125.36 |  | 0.002424 |  |
| 126.092 |  | 0.002422 |  |
| 126.743 |  | 0.002407 |  |
| 127.494 |  | 0.002416 |  |
| 128.189 |  | 0.002402 |  |
| 128.902 |  | 0.002381 |  |
| 129.589 |  | 0.002389 |  |
| 130.296 |  | 0.002365 |  |
| 131.018 |  | 0.002367 |  |
| 131.698 |  | 0.002361 |  |
| 132.392 |  | 0.002346 |  |
| 133.107 |  | 0.00235 |  |
| 133.778 |  | 0.002361 |  |
| 134.46 |  | 0.002308 |  |
| 135.166 |  | 0.002336 |  |
| 135.84 |  | 0.002321 |  |
| 136.52 |  | 0.00232 |  |
| 137.174 |  | 0.002291 |  |
| 137.868 |  | 0.002293 |  |
| 138.554 |  | 0.002275 |  |
| 139.214 |  | 0.00228 |  |
| 139.888 |  | 0.002281 |  |
| 140.579 |  | 0.002262 |  |
| 141.258 |  | 0.00225 |  |
| 141.896 |  | 0.002251 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 142.581 |  | 0.002253 |  |
| 143.247 |  | 0.002238 |  |
| 143.928 |  | 0.00223 |  |
| 144.567 |  | 0.00223 |  |
| 145.237 |  | 0.00222 |  |
| 145.892 |  | 0.002201 |  |
| 146.552 |  | 0.002217 |  |
| 147.205 |  | 0.002193 |  |
| 147.874 |  | 0.002204 |  |
| 148.532 |  | 0.002177 |  |
| 149.187 |  | 0.002174 |  |
| 149.81 |  | 0.002177 |  |
| 150.458 |  | 0.002169 |  |
| 151.108 |  | 0.002164 |  |
| 151.773 |  | 0.002151 |  |
| 152.408 |  | 0.002156 |  |
| 153.04 |  | 0.002137 |  |
| 153.667 |  | 0.00213 |  |
| 154.321 |  | 0.002136 |  |
| 154.934 |  | 0.002125 |  |
| 155.573 |  | 0.002127 |  |
| 156.201 |  | 0.002108 |  |
| 156.797 |  | 0.00211 |  |
| 157.431 |  | 0.002111 |  |
| 158.074 |  | 0.0021 |  |
| 158.665 |  | 0.002088 |  |
| 159.283 |  | 0.002091 |  |
| 159.919 |  | 0.002087 |  |
| 160.52 |  | 0.00207 |  |
| 161.126 |  | 0.002057 |  |
| 161.76 |  | 0.002051 |  |
| 162.346 |  | 0.002062 |  |
| 162.944 |  | 0.002054 |  |
| 163.539 |  | 0.002052 |  |
| 164.151 |  | 0.002035 |  |
| 164.743 |  | 0.002032 |  |
| 165.3 |  | 0.002043 |  |
| 165.885 |  | 0.002033 |  |
| 166.465 |  | 0.002022 |  |
| 167.062 |  | 0.002026 |  |
| 167.612 |  | 0.002013 |  |
| 168.199 |  | 0.002031 |  |
| 168.775 |  | 0.002009 |  |
| 169.334 |  | 0.002005 |  |
| 169.926 |  | 0.001997 |  |
| 170.486 |  | 0.001997 |  |
| 171.058 |  | 0.001981 |  |
| 171.628 |  | 0.001973 |  |
| 172.193 |  | 0.001968 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 172.736 |  | 0.001973 |  |
| 173.292 |  | 0.001982 |  |
| 173.825 |  | 0.001975 |  |
| 174.395 |  | 0.001964 |  |
| 174.951 |  | 0.00194 |  |
| 175.483 |  | 0.001951 |  |
| 176.014 |  | 0.001935 |  |
| 176.559 |  | 0.001928 |  |
| 177.113 |  | 0.00195 |  |
| 177.665 |  | 0.001927 |  |
| 178.187 |  | 0.001931 |  |
| 178.736 |  | 0.001931 |  |
| 179.267 |  | 0.001903 |  |
| 179.78 |  | 0.001914 |  |
| 180.306 |  | 0.001918 |  |
| 180.837 |  | 0.001891 |  |
| 181.357 |  | 0.00191 |  |
| 181.872 |  | 0.001892 |  |
| 182.375 |  | 0.001897 |  |
| 182.896 |  | 0.001889 |  |
| 183.416 |  | 0.001885 |  |
| 183.933 |  | 0.001883 |  |
| 184.437 |  | 0.001873 |  |
| 184.907 |  | 0.001865 |  |
| 185.426 |  | 0.001868 |  |
| 185.946 |  | 0.001847 |  |
| 186.451 |  | 0.001872 |  |
| 186.909 |  | 0.001868 |  |
| 187.418 |  | 0.001861 |  |
| 187.937 |  | 0.001861 |  |
| 188.384 |  | 0.00183 |  |
| 188.892 |  | 0.001839 |  |
| 189.396 |  | 0.001835 |  |
| 189.866 |  | 0.001848 |  |
| 190.376 |  | 0.001827 |  |
| 190.82 |  | 0.001826 |  |
| 191.323 |  | 0.001832 |  |
| 191.776 |  | 0.00182 |  |
| 192.277 |  | 0.001826 |  |
| 192.713 |  | 0.001816 |  |
| 193.216 |  | 0.001814 |  |
| 193.665 |  | 0.001812 |  |
| 194.166 |  | 0.001813 |  |
| 194.602 |  | 0.001805 |  |
| 195.087 |  | 0.001807 |  |
| 195.547 |  | 0.001807 |  |
| 195.994 |  | 0.001788 |  |
| 196.489 |  | 0.001793 |  |
| 196.927 |  | 0.001789 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 197.375 |  | 0.001803 |  |
| 197.857 |  | 0.001779 |  |
| 198.295 |  | 0.00178 |  |
| 198.729 |  | 0.001774 |  |
| 199.167 |  | 0.001779 |  |
| 199.595 |  | 0.001761 |  |
| 200.049 |  | 0.001764 |  |
| 200.506 |  | 0.001767 |  |
| 200.954 |  | 0.001765 |  |
| 201.383 |  | 0.001751 |  |
| 201.822 |  | 0.001746 |  |
| 202.257 |  | 0.001744 |  |
| 202.699 |  | 0.00176 |  |
| 203.136 |  | 0.001736 |  |
| 203.584 |  | 0.001748 |  |
| 204.021 |  | 0.001741 |  |
| 204.44 |  | 0.001729 |  |
| 204.853 |  | 0.001738 |  |
| 205.274 |  | 0.00173 |  |
| 205.72 |  | 0.001732 |  |
| 206.13 |  | 0.00173 |  |
| 206.539 |  | 0.001719 |  |
| 206.942 |  | 0.001735 |  |
| 207.372 |  | 0.001714 |  |
| 207.798 |  | 0.001706 |  |
| 208.214 |  | 0.001707 |  |
| 208.625 |  | 0.001707 |  |
| 209.025 |  | 0.001697 |  |
| 209.436 |  | 0.001706 |  |
| 209.855 |  | 0.001692 |  |
| 210.272 |  | 0.001715 |  |
| 210.687 |  | 0.001684 |  |
| 211.066 |  | 0.001695 |  |
| 211.465 |  | 0.001682 |  |
| 211.884 |  | 0.001702 |  |
| 212.267 |  | 0.00168 |  |
| 212.664 |  | 0.001676 |  |
| 213.075 |  | 0.00168 |  |
| 213.451 |  | 0.00169 |  |
| 213.844 |  | 0.001669 |  |
| 214.226 |  | 0.001663 |  |
| 214.631 |  | 0.001677 |  |
| 215.02 |  | 0.001672 |  |
| 215.415 |  | 0.001666 |  |
| 215.804 |  | 0.001676 |  |
| 216.183 |  | 0.001643 |  |
| 216.578 |  | 0.001659 |  |
| 216.942 |  | 0.001651 |  |
| 217.328 |  | 0.001661 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 217.699 |  | 0.00166 |  |
| 218.067 |  | 0.001663 |  |
| 218.458 |  | 0.00165 |  |
| 218.828 |  | 0.001639 |  |
| 219.208 |  | 0.001651 |  |
| 219.593 |  | 0.001641 |  |
| 219.945 |  | 0.001636 |  |
| 220.336 |  | 0.001632 |  |
| 220.708 |  | 0.001624 |  |
| 221.061 |  | 0.001628 |  |
| 221.424 |  | 0.001638 |  |
| 221.783 |  | 0.001628 |  |
| 222.14 |  | 0.001625 |  |
| 222.498 |  | 0.001608 |  |
| 222.862 |  | 0.00163 |  |
| 223.227 |  | 0.001626 |  |
| 223.596 |  | 0.001607 |  |
| 223.947 |  | 0.001611 |  |
| 224.304 |  | 0.001612 |  |
| 224.659 |  | 0.001611 |  |
| 225.011 |  | 0.001609 |  |
| 225.358 |  | 0.001607 |  |
| 225.734 |  | 0.0016 |  |
| 226.076 |  | 0.001603 |  |
| 226.433 |  | 0.001598 |  |
| 226.778 |  | 0.001598 |  |
| 227.124 |  | 0.001589 |  |
| 227.473 |  | 0.001601 |  |
| 227.83 |  | 0.001591 |  |
| 228.179 |  | 0.001584 |  |
| 228.523 |  | 0.001613 |  |
| 228.872 |  | 0.001581 |  |
| 229.178 |  | 0.001574 |  |
| 229.523 |  | 0.001575 |  |
| 229.868 |  | 0.001583 |  |
| 230.21 |  | 0.001573 |  |
| 230.549 |  | 0.001565 |  |
| 230.888 |  | 0.001565 |  |
| 231.227 |  | 0.001572 |  |
| 231.566 |  | 0.001582 |  |
| 231.905 |  | 0.001564 |  |
| 232.245 |  | 0.001566 |  |
| 232.576 |  | 0.001565 |  |
| 232.911 |  | 0.00157 |  |
| 233.258 |  | 0.001562 |  |
| 233.593 |  | 0.001546 |  |
| 233.929 |  | 0.001562 |  |
| 234.253 |  | 0.001554 |  |
| 234.603 |  | 0.001547 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 234.942 |  | 0.001536 |  |
| 235.259 |  | 0.001544 |  |
| 235.594 |  | 0.001547 |  |
| 235.929 |  | 0.001541 |  |
| 236.234 |  | 0.001541 |  |
| 236.577 |  | 0.001547 |  |
| 236.901 |  | 0.001541 |  |
| 237.229 |  | 0.001542 |  |
| 237.547 |  | 0.001538 |  |
| 237.88 |  | 0.001528 |  |
| 238.217 |  | 0.001541 |  |
| 238.555 |  | 0.001538 |  |
| 238.895 |  | 0.001533 |  |
| 239.226 |  | 0.001523 |  |
| 239.544 |  | 0.001528 |  |
| 239.851 |  | 0.001526 |  |
| 240.154 |  | 0.001539 |  |
| 240.487 |  | 0.001511 |  |
| 240.824 |  | 0.001523 |  |
| 241.153 |  | 0.001519 |  |
| 241.482 |  | 0.001526 |  |
| 241.815 |  | 0.001514 |  |
| 242.115 |  | 0.001517 |  |
| 242.448 |  | 0.001515 |  |
| 242.781 |  | 0.001512 |  |
| 243.113 |  | 0.001509 |  |
| 243.424 |  | 0.001508 |  |
| 243.72 |  | 0.001503 |  |
| 244.038 |  | 0.001501 |  |
| 244.375 |  | 0.001496 |  |
| 244.704 |  | 0.001511 |  |
| 245.004 |  | 0.0015 |  |
| 245.352 |  | 0.001499 |  |
| 245.654 |  | 0.001498 |  |
| 245.981 |  | 0.001494 |  |
| 246.308 |  | 0.001496 |  |
| 246.635 |  | 0.001494 |  |
| 246.947 |  | 0.001487 |  |
| 247.253 |  | 0.001487 |  |
| 247.572 |  | 0.001494 |  |
| 247.908 |  | 0.00148 |  |
| 248.215 |  | 0.001483 |  |
| 248.535 |  | 0.001484 |  |
| 248.865 |  | 0.001478 |  |
| 249.163 |  | 0.001478 |  |
| 249.487 |  | 0.001483 |  |
| 249.814 |  | 0.001465 |  |
| 250.137 |  | 0.001473 |  |
| 250.442 |  | 0.001469 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 250.736 |  | 0.001464 |  |
| 251.049 |  | 0.001472 |  |
| 251.383 |  | 0.001467 |  |
| 251.692 |  | 0.001462 |  |
| 252.008 |  | 0.001476 |  |
| 252.315 |  | 0.001458 |  |
| 252.636 |  | 0.001465 |  |
| 252.957 |  | 0.001464 |  |
| 253.251 |  | 0.001459 |  |
| 253.57 |  | 0.001461 |  |
| 253.865 |  | 0.001453 |  |
| 254.188 |  | 0.001452 |  |
| 254.499 |  | 0.001448 |  |
| 254.795 |  | 0.001456 |  |
| 255.1 |  | 0.001449 |  |
| 255.413 |  | 0.001445 |  |
| 255.718 |  | 0.00145 |  |
| 256.008 |  | 0.00144 |  |
| 256.312 |  | 0.001438 |  |
| 256.633 |  | 0.001443 |  |
| 256.922 |  | 0.001449 |  |
| 257.204 |  | 0.001436 |  |
| 257.497 |  | 0.001442 |  |
| 257.811 |  | 0.001439 |  |
| 258.096 |  | 0.001438 |  |
| 258.389 |  | 0.00144 |  |
| 258.692 |  | 0.001431 |  |
| 258.992 |  | 0.001429 |  |
| 259.274 |  | 0.001436 |  |
| 259.578 |  | 0.001436 |  |
| 259.874 |  | 0.001433 |  |
| 260.164 |  | 0.001427 |  |
| 260.448 |  | 0.001418 |  |
| 260.725 |  | 0.00143 |  |
| 261.006 |  | 0.001427 |  |
| 261.298 |  | 0.001425 |  |
| 261.577 |  | 0.001417 |  |
| 261.862 |  | 0.001425 |  |
| 262.142 |  | 0.001414 |  |
| 262.426 |  | 0.001416 |  |
| 262.721 |  | 0.00142 |  |
| 262.987 |  | 0.001391 |  |
| 263.272 |  | 0.001407 |  |
| 263.562 |  | 0.001415 |  |
| 263.844 |  | 0.001413 |  |
| 264.109 |  | 0.001412 |  |
| 264.376 |  | 0.001407 |  |
| 264.657 |  | 0.001407 |  |
| 264.934 |  | 0.001404 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 265.214 |  | 0.001398 |  |
| 265.495 |  | 0.001402 |  |
| 265.754 |  | 0.001406 |  |
| 266.021 |  | 0.0014 |  |
| 266.298 |  | 0.001392 |  |
| 266.547 |  | 0.001397 |  |
| 266.828 |  | 0.00139 |  |
| 267.073 |  | 0.001398 |  |
| 267.34 |  | 0.001396 |  |
| 267.6 |  | 0.001389 |  |
| 267.81 |  | 0.001385 |  |
| 268.07 |  | 0.001393 |  |
| 268.336 |  | 0.001385 |  |
| 268.599 |  | 0.00139 |  |
| 268.866 |  | 0.001394 |  |
| 269.108 |  | 0.001387 |  |
| 269.388 |  | 0.001392 |  |
| 269.634 |  | 0.001385 |  |
| 269.883 |  | 0.001388 |  |
| 270.133 |  | 0.001379 |  |
| 270.364 |  | 0.001376 |  |
| 270.637 |  | 0.001382 |  |
| 270.847 |  | 0.00138 |  |
| 271.083 |  | 0.001378 |  |
| 271.329 |  | 0.001382 |  |
| 271.581 |  | 0.001377 |  |
| 271.802 |  | 0.001384 |  |
| 272.037 |  | 0.001377 |  |
| 272.257 |  | 0.001372 |  |
| 272.502 |  | 0.001369 |  |
| 272.998 |  | 0.001377 |  |
| 273 |  | 0.00137 |  |
| 273.174 |  | 0.001382 |  |
| 273.381 |  | 0.001371 |  |
| 273.592 |  | 0.001365 |  |
| 273.854 |  | 0.001375 |  |
| 274.071 |  | 0.001369 |  |
| 274.278 |  | 0.001357 |  |
| 274.485 |  | 0.001361 |  |
| 274.706 |  | 0.00136 |  |
| 274.902 |  | 0.001365 |  |
| 275.142 |  | 0.001359 |  |
| 275.339 |  | 0.001364 |  |
| 275.56 |  | 0.001361 |  |
| 275.753 |  | 0.001359 |  |
| 275.984 |  | 0.001358 |  |
| 276.157 |  | 0.001352 |  |
| 276.371 |  | 0.001361 |  |
| 276.571 |  | 0.001356 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 276.778 |  | 0.001358 |  |
| 276.985 |  | 0.001355 |  |
| 277.171 |  | 0.001349 |  |
| 277.324 |  | 0.001344 |  |
| 277.527 |  | 0.001351 |  |
| 277.697 |  | 0.001354 |  |
| 277.9 |  | 0.001348 |  |
| 278.078 |  | 0.001351 |  |
| 278.243 |  | 0.001344 |  |
| 278.433 |  | 0.001344 |  |
| 278.623 |  | 0.001355 |  |
| 278.792 |  | 0.001337 |  |
| 278.95 |  | 0.00135 |  |
| 279.14 |  | 0.001347 |  |
| 279.292 |  | 0.001347 |  |
| 279.426 |  | 0.001336 |  |
| 279.595 |  | 0.001346 |  |
| 279.761 |  | 0.001337 |  |
| 279.916 |  | 0.001337 |  |
| 280.068 |  | 0.001337 |  |
| 280.192 |  | 0.001341 |  |
| 280.347 |  | 0.001341 |  |
| 280.488 |  | 0.00134 |  |
| 280.657 |  | 0.001341 |  |
| 280.795 |  | 0.001333 |  |
| 280.933 |  | 0.001337 |  |
| 281.07 |  | 0.001334 |  |
| 281.206 |  | 0.001334 |  |
| 281.348 |  | 0.001334 |  |
| 281.49 |  | 0.001331 |  |
| 281.626 |  | 0.001331 |  |
| 281.782 |  | 0.001333 |  |
| 281.918 |  | 0.001333 |  |
| 282.044 |  | 0.001333 |  |
| 282.189 |  | 0.001331 |  |
| 282.299 |  | 0.001328 |  |
| 282.434 |  | 0.00133 |  |
| 282.582 |  | 0.001334 |  |
| 282.709 |  | 0.001333 |  |
| 282.813 |  | 0.001326 |  |
| 282.951 |  | 0.001328 |  |
| 283.053 |  | 0.001334 |  |
| 283.186 |  | 0.001323 |  |
| 283.301 |  | 0.00132 |  |
| 283.426 |  | 0.001328 |  |
| 283.538 |  | 0.001321 |  |
| 283.65 |  | 0.001331 |  |
| 283.765 |  | 0.001326 |  |
| 283.871 |  | 0.001323 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 283.969 |  | 0.001332 |  |
| 284.071 |  | 0.001328 |  |
| 284.196 |  | 0.001326 |  |
| 284.301 |  | 0.001331 |  |
| 284.416 |  | 0.00132 |  |
| 284.511 |  | 0.001317 |  |
| 284.644 |  | 0.001322 |  |
| 284.749 |  | 0.001319 |  |
| 284.85 |  | 0.001315 |  |
| 284.945 |  | 0.001311 |  |
| 285.055 |  | 0.001324 |  |
| 285.151 |  | 0.001318 |  |
| 285.248 |  | 0.001323 |  |
| 285.358 |  | 0.001318 |  |
| 285.455 |  | 0.001315 |  |
| 285.541 |  | 0.001323 |  |
| 285.648 |  | 0.001324 |  |
| 285.772 |  | 0.001316 |  |
| 285.882 |  | 0.001313 |  |
| 285.972 |  | 0.00132 |  |
| 286.061 |  | 0.001314 |  |
| 286.142 |  | 0.001321 |  |
| 286.257 |  | 0.001301 |  |
| 286.329 |  | 0.001312 |  |
| 286.423 |  | 0.001314 |  |
| 286.495 |  | 0.001307 |  |
| 286.596 |  | 0.001317 |  |
| 286.698 |  | 0.001317 |  |
| 286.8 |  | 0.001297 |  |
| 286.878 |  | 0.001307 |  |
| 286.935 |  | 0.001312 |  |
| 287.024 |  | 0.001307 |  |
| 287.105 |  | 0.001302 |  |
| 287.207 |  | 0.001312 |  |
| 287.278 |  | 0.001315 |  |
| 287.342 |  | 0.001303 |  |
| 287.437 |  | 0.001305 |  |
| 287.512 |  | 0.001311 |  |
| 287.614 |  | 0.00131 |  |
| 287.688 |  | 0.001306 |  |
| 287.77 |  | 0.00131 |  |
| 287.875 |  | 0.001297 |  |
| 287.946 |  | 0.001311 |  |
| 288.021 |  | 0.0013 |  |
| 288.122 |  | 0.001313 |  |
| 288.183 |  | 0.001302 |  |
| 288.255 |  | 0.001298 |  |
| 288.326 |  | 0.001315 |  |
| 288.427 |  | 0.001291 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 288.461 |  | 0.001316 |  |
| 288.529 |  | 0.001303 |  |
| 288.631 |  | 0.001299 |  |
| 288.678 |  | 0.001305 |  |
| 288.733 |  | 0.001295 |  |
| 288.834 |  | 0.001319 |  |
| 288.895 |  | 0.001304 |  |
| 288.97 |  | 0.001301 |  |
| 289.037 |  | 0.001293 |  |
| 289.137 |  | 0.001315 |  |
| 289.177 |  | 0.001309 |  |
| 289.237 |  | 0.001305 |  |
| 289.337 |  | 0.001302 |  |
| 289.391 |  | 0.001296 |  |
| 289.448 |  | 0.001298 |  |
| 289.538 |  | 0.001303 |  |
| 289.571 |  | 0.001294 |  |
| 289.638 |  | 0.001308 |  |
| 289.724 |  | 0.001301 |  |
| 289.758 |  | 0.001307 |  |
| 289.838 |  | 0.001309 |  |
| 289.891 |  | 0.001302 |  |
| 289.938 |  | 0.001293 |  |
| 290.022 |  | 0.001314 |  |
| 290.039 |  | 0.001306 |  |
| 290.14 |  | 0.001299 |  |
| 290.171 |  | 0.001301 |  |
| 290.242 |  | 0.001289 |  |
| 290.323 |  | 0.001315 |  |
| 290.344 |  | 0.001294 |  |
| 290.445 |  | 0.001286 |  |
| 290.469 |  | 0.001298 |  |
| 290.547 |  | 0.001296 |  |
| 290.608 |  | 0.001291 |  |
| 290.649 |  | 0.0013 |  |
| 290.74 |  | 0.001313 |  |
| 290.75 |  | 0.001306 |  |
| 290.852 |  | 0.001301 |  |
| 290.852 |  | 0.001282 |  |
| 290.954 |  | 0.001297 |  |
| 290.954 |  | 0.001291 |  |
| 291.039 |  | 0.001294 |  |
| 291.056 |  | 0.001294 |  |
| 291.157 |  | 0.001285 |  |
| 291.157 |  | 0.001293 |  |
| 291.252 |  | 0.001315 |  |
| 291.259 |  | 0.001293 |  |
| 291.361 |  | 0.001297 |  |
| 291.368 |  | 0.001294 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 291.463 |  | 0.001293 |  |
| 291.483 |  | 0.001303 |  |
| 291.564 |  | 0.001297 |  |
| 291.591 |  | 0.001278 |  |
| 291.666 |  | 0.001297 |  |
| 291.669 |  | 0.001289 |  |
| 291.768 |  | 0.001289 |  |
| 291.775 |  | 0.001282 |  |
| 291.87 |  | 0.00129 |  |
| 291.87 |  | 0.001301 |  |
| 291.964 |  | 0.001287 |  |
| 291.971 |  | 0.001301 |  |
| 292.012 |  | 0.001296 |  |
| 292.072 |  | 0.001292 |  |
| 292.082 |  | 0.00129 |  |
| 292.168 |  | 0.001283 |  |
| 292.172 |  | 0.001278 |  |
| 292.272 |  | 0.001299 |  |
| 292.272 |  | 0.001276 |  |
| 292.352 |  | 0.001296 |  |
| 292.372 |  | 0.001296 |  |
| 292.412 |  | 0.001291 |  |
| 292.472 |  | 0.001294 |  |
| 292.472 |  | 0.001289 |  |
| 292.572 |  | 0.001279 |  |
| 292.572 |  | 0.001292 |  |
| 292.649 |  | 0.001291 |  |
| 292.672 |  | 0.00129 |  |
| 292.695 |  | 0.001288 |  |
| 292.772 |  | 0.001284 |  |
| 292.772 |  | 0.001295 |  |
| 292.806 |  | 0.001301 |  |
| 292.872 |  | 0.001294 |  |
| 292.872 |  | 0.001295 |  |
| 292.939 |  | 0.001284 |  |
| 292.972 |  | 0.001289 |  |
| 292.972 |  | 0.001288 |  |
| 293.067 |  | 0.001281 |  |
| 293.073 |  | 0.001284 |  |
| 293.114 |  | 0.001286 |  |
| 293.175 |  | 0.001282 |  |
| 293.182 |  | 0.001293 |  |
| 293.277 |  | 0.001286 |  |
| 293.277 |  | 0.00129 |  |
| 293.287 |  | 0.001286 |  |
| 293.379 |  | 0.00129 |  |
| 293.379 |  | 0.001284 |  |
| 293.409 |  | 0.001287 |  |
| 293.477 |  | 0.001292 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 293.48 |  | 0.001289 |  |
| 293.487 |  | 0.001292 |  |
| 293.575 |  | 0.001281 |  |
| 293.582 |  | 0.001292 |  |
| 293.582 |  | 0.001286 |  |
| 293.613 |  | 0.001288 |  |
| 293.684 |  | 0.001287 |  |
| 293.684 |  | 0.00129 |  |
| 293.704 |  | 0.001286 |  |
| 293.786 |  | 0.001285 |  |
| 293.786 |  | 0.001287 |  |
| 293.819 |  | 0.001283 |  |
| 293.887 |  | 0.001285 |  |
| 293.887 |  | 0.001291 |  |
| 293.904 |  | 0.001294 |  |
| 293.989 |  | 0.001299 |  |
| 293.989 |  | 0.001285 |  |
| 293.989 |  | 0.00129 |  |
| 294.046 |  | 0.001282 |  |
| 294.089 |  | 0.001286 |  |
| 294.089 |  | 0.001285 |  |
| 294.089 |  | 0.001301 |  |
| 294.173 |  | 0.001289 |  |
| 294.173 |  | 0.00129 |  |
| 294.189 |  | 0.00129 |  |
| 294.196 |  | 0.001295 |  |
| 294.289 |  | 0.001283 |  |
| 294.289 |  | 0.001278 |  |
| 294.293 |  | 0.00129 |  |
| 294.379 |  | 0.001275 |  |
| 294.389 |  | 0.001266 |  |
| 294.389 |  | 0.001286 |  |
| 294.416 |  | 0.001279 |  |
| 294.49 |  | 0.001292 |  |
| 294.49 |  | 0.001284 |  |
| 294.49 |  | 0.00128 |  |
| 294.586 |  | 0.001296 |  |
| 294.59 |  | 0.00129 |  |
| 294.59 |  | 0.001264 |  |
| 294.593 |  | 0.001278 |  |
| 294.683 |  | 0.001292 |  |
| 294.69 |  | 0.001287 |  |
| 294.69 |  | 0.001286 |  |
| 294.69 |  | 0.00129 |  |
| 294.756 |  | 0.00129 |  |
| 294.786 |  | 0.001301 |  |
| 294.79 |  | 0.001281 |  |
| 294.79 |  | 0.001283 |  |
| 294.85 |  | 0.001277 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 294.89 |  | 0.001284 |  |
| 294.89 |  | 0.001278 |  |
| 294.89 |  | 0.001277 |  |
| 294.983 |  | 0.001282 |  |
| 294.99 |  | 0.001265 |  |
| 294.99 |  | 0.001276 |  |
| 295 |  | 0.001276 |  |
| 295.081 |  | 0.001293 |  |
| 295.091 |  | 0.001277 |  |
| 295.091 |  | 0.001271 |  |
| 295.098 |  | 0.001284 |  |
| 295.115 |  | 0.001292 |  |
| 295.173 |  | 0.001286 |  |
| 295.193 |  | 0.00128 |  |
| 295.193 |  | 0.001295 |  |
| 295.193 |  | 0.001276 |  |
| 295.2 |  | 0.001273 |  |
| 295.285 |  | 0.001288 |  |
| 295.295 |  | 0.001262 |  |
| 295.295 |  | 0.001272 |  |
| 295.308 |  | 0.001268 |  |
| 295.359 |  | 0.00128 |  |
| 295.397 |  | 0.001282 |  |
| 295.39 |  | 0.001272 |  |
| 295.397 |  | 0.001285 |  |
| 295.431 |  | 0.001295 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 295.495 |  | 0.001278 |  |
| 295.498 |  | 0.001266 |  |
| 295.498 |  | 0.001277 |  |
| 295.498 |  | 0.001276 |  |
| 295.502 |  | 0.001272 |  |
| 295.542 |  | 0.001288 |  |
| 295.593 |  | 0.001287 |  |
| 295.6 |  | 0.001281 |  |
| 295.6 |  | 0.001268 |  |
| 295.6 |  | 0.001284 |  |
| 295.6 |  | 0.001301 |  |
| 295.6 |  | 0.001269 |  |
| 295.647 |  | 0.001281 |  |
| 295.702 |  | 0.001273 |  |
| 295.702 |  | 0.001264 |  |
| 295.702 |  | 0.001275 |  |
| 295.702 |  | 0.001264 |  |
| 295.708 |  | 0.001288 |  |
| 295.79 |  | 0.001267 |  |
| 295.803 |  | 0.001279 |  |
| 295.803 |  | 0.001277 |  |
| 295.803 |  | 0.001276 |  |
| 295.803 |  | 0.00128 |  |
| 295.803 |  | 0.001285 |  |
| 295.803 |  | 0.001278 |  |
| 295.824 |  | 0.001284 |  |
| 295.898 |  | 0.00128 |  |
| Temp. (K) | M (cm3mol-1) |  |  |
| 295.905 |  | 0.001284 |  |
| 295.905 |  | 0.001289 |  |
| 295.905 |  | 0.00129 |  |
| 295.905 |  | 0.001301 |  |
| 295.905 |  | 0.001278 |  |
| 295.912 |  | 0.001289 |  |
| 295.953 |  | 0.001276 |  |
| 296.004 |  | 0.001272 |  |
| 296.007 |  | 0.001281 |  |
| 296.007 |  | 0.001275 |  |
| 296.007 |  | 0.001281 |  |
| 296.007 |  | 0.001272 |  |
| 296.007 |  | 0.00129 |  |
| 296.023 |  | 0.001288 |  |
| 296.083 |  | 0.001279 |  |
| 296.097 |  | 0.001279 |  |
| 296.107 |  | 0.001292 |  |
| 296.107 |  | 0.001274 |  |
| 296.107 |  | 0.001279 |  |
| 296.107 |  | 0.001272 |  |
| 296.107 |  | 0.001274 |  |
| 296.107 |  | 0.001271 |  |
| 296.107 |  | 0.001294 |  |
| 296.11 |  | 0.001283 |  |
| 296.16 |  | 0.001271 |  |
| 296.204 |  | 0.001277 |  |
| 296.207 |  | 0.001273 |  |