Magnetic susceptibility measurement for dimer 1

| T/K | (( | ((( | (((( | (((T | ((((T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | 0.04124 | 0.04808 | 0.03535 | 0.2164 | 0.146 |
| 8.01 | 0.024 | 0.03084 | 0.02852 | 0.2471 | 0.217 |
| 10.99 | 0.01719 | 0.02403 | 0.02408 | 0.2641 | 0.256 |
| 13.99 | 0.01312 | 0.01996 | 0.02072 | 0.2792 | 0.283 |
| 17 | 0.01054 | 0.01738 | 0.01814 | 0.2955 | 0.303 |
| 21.01 | 0.00841 | 0.01524 | 0.01525 | 0.3202 | 0.321 |
| 30.01 | 0.00398 | 0.01084 | 0.01173 | 0.3253 | 0.351 |
| 35 | 0.00277 | 0.00961 | 0.01032 | 0.3364 | 0.361 |
| 39.98 | 0.00192 | 0.00874 | 0.00922 | 0.3494 | 0.368 |
| 44.98 | 0.00122 | 0.00806 | 0.00833 | 0.3625 | 0.373 |
| 49.94 | 6.8E-4 | 0.00754 | 0.0076 | 0.3766 | 0.380 |
| 75.05 | -0.00276 | 0.00408 | 0.00386 | 0.3062 | 0.290 |
| 100.07 | -0.00346 | 0.00338 | 0.00344 | 0.3382 | 0.344 |
| 125.07 | -0.00388 | 0.00296 | 0.00295 | 0.3702 | 0.369 |
| 150.1 | -0.00418 | 0.00266 | 0.00274 | 0.3993 | 0.411 |
| 175.13 | -0.00441 | 0.00244 | 0.00249 | 0.4273 | 0.436 |
| 200.15 | -0.00457 | 0.00227 | 0.00229 | 0.4534 | 0.458 |
| 225.16 | -0.00469 | 0.00215 | 0.00212 | 0.4841 | 0.477 |
| 250.16 | -0.00481 | 0.00203 | 0.00198 | 0.5078 | 0.495 |
| 275.13 | -0.00495 | 0.00189 | 0.00186 | 0.52 | 0.512 |
| 300.09 | -0.00509 | 0.00175 | 0.00176 | 0.5252 | 0.528 |

((---  Susceptibility measured

(((--- Susceptibility corrected by (impurity

((((-- Susceptibility simulated

The best fit parameters are: J=-33cm-1, g=2.110, p=0.008, (=-3.5 K

The discrepancy factor (=[(((obs-(calc)2/((obs]1/2=1.57(10-3.

Magnetic susceptibility measurement for dimer 2

| T/K | (obs | (calc | (obsT | (calcT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.49 | 0.02126 | 0.02133 | 0.095 | 0.0958 |
| 6.01 | 0.02713 | 0.02698 | 0.163 | 0.162 |
| 7 | 0.02826 | 0.02839 | 0.198 | 0.189 |
| 7.98 | 0.02856 | 0.02873 | 0.228 | 0.229 |
| 11.03 | 0.0268 | 0.02691 | 0.296 | 0.297 |
| 14.01 | 0.0241 | 0.02415 | 0.338 | 0.338 |
| 17.01 | 0.02165 | 0.02163 | 0.368 | 0.368 |
| 21.01 | 0.01897 | 0.0189 | 0.399 | 0.397 |
| 25.01 | 0.01688 | 0.01678 | 0.422 | 0.420 |
| 30.01 | 0.0149 | 0.01476 | 0.447 | 0..443 |
| 35 | 0.01338 | 0.01323 | 0.468 | 0.463 |
| 39.98 | 0.01221 | 0.01203 | 0.488 | 0.481 |
| 44.98 | 0.01123 | 0.01107 | 0.505 | 0.498 |
| 49.94 | 0.01044 | 0.01029 | 0.521 | 0.514 |
| 54.92 | 0.00978 | 0.00963 | 0.537 | 0.529 |
| 59.92 | 0.00921 | 0.00908 | 0.552 | 0.544 |
| 75.04 | 0.00796 | 0.00782 | 0.597 | 0.587 |
| 100.06 | 0.00663 | 0.00654 | 0..663 | 0.654 |
| 125.06 | 0.00583 | 0.00576 | 0.729 | 0.720 |
| 150.11 | 0.00526 | 0.00523 | 0.790 | 0.785 |
| 175.14 | 0.00485 | 0.00485 | 0.849 | 0.849 |
| 200.15 | 0.00454 | 0.00462 | 0.909 | 0.924 |
| 225.14 | 0.00428 | 0.00434 | 0.964 | 0.977 |
| 250.15 | 0.00405 | 0.00416 | 1.013 | 1.041 |
| 275.12 | 0.00385 | 0.00402 | 1.059 | 1.106 |
| 300.09 | 0.00368 | 0.00389 | 1.104 | 1.167 |

The best fit parameter are: J=-4.5cm-1, g=2.107, p=0.015, N(=240(10-5

The discrepancy factor  (=[(((obs-(calc)2/((obs]1/2=1.318(10-3.