Table S1. Temperature Dependent Relative Emission intensities for [(phen)(CO)3ReI-

(NC)Ru(bpy)2(CN)](PF6) from Steady-State Emission Spectral Measurements

in 4:1 (v/v)  EtOH/MeOH.

| T,K | 1000/T,(K)-1 | Intensity,x10-8 | Irelema | ln(relema)-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116.4 | 8.59 | 1.202 | 1.00 | 0.0 |
| 119.9 | 8.34 | 1.095 | 0.91 | 0.092 |
| 124.8 | 8.01 | 0.918 | 0.77 | 0.27 |
| 129.9 | 7.70 | 0.865 | 0.72 | 0.33 |
| 134.9 | 7.41 | 0.856 | 0.72 | 0.34 |
| 139.9 | 7.15 | 0.840 | 0.70 | 0.36 |
| 149.9 | 6.67 | 0.822 | 0.68 | 0.38 |
| 165.0 | 6.06 | 0.740 | 0.62 | 0.485 |
| 179.8 | 5.56 | 0.657 | 0.55 | 0.604 |
| 194.8 | 5.13 | 0.590 | 0.49 | 0.712 |
| 210.0 | 4.76 | 0.524 | 0.44 | 0.83 |
| 230.0 | 4.34 | 0.428 | 0.36 | 1.03 |
| 250.0 | 4.00 | 0.350 | 0.29 | 1.23 |
| 294.4 | 3.40 | 0.166 | 0.14 | 1.98 |

a Calculated from the ratio of Emision Intensity at Temperature = T relative to T = 116.4.

Table S2. Temperature Dependent  Emission Lifetimes for [(phen)(CO)3ReI-

(NC)Ru(bpy)2(CN)](PF6) in 4:1 (v/v) EtOH/MeOH.

| T,K | 1000/T, K-1 | 10-5kobsd,s-1 | , ns |
| --- | --- | --- | --- |
| 116.5 | 8.58 | 2.56 | 3902 (160) |
| 125.0 | 8.00 | 3.24 | 3091 (479) |
| 130.0 | 7.69 | 3.93 | 2542 (215) |
| 134.9 | 7.46 | 3.99 | 2504 (171) |
| 114.9 | 6.9 | 4.28 | 2334 (223) |
| 159.9 | 6.25 | 4.28 | 2336 |
| 179.9 | 5.56 | 4.81 | 2080 |
| 189.9 | 5.27 | 5.26 | 1900 |
| 199.9 | 5.00 | 5.46 | 1832 |
| 215.0 | 4.65 | 5.89 | 1699 |
| 230.0 | 4.35 | 6.41 | 1559 |
| 240.0 | 4.17 | 6.71 | 1491 |
| 250.0 | 4.00 | 7.19 | 1390 |
| 260.0 | 3.85 | 7.75 | 1291 |
| 270.1 | 3.70 | 8.87 | 1127 |
| 278.2 | 3.60 | 8.70 | 1150 |
| 284.1 | 3.52 | 9.98 | 1102 |
| 288.7 | 3.46 | 11.3 | 884 |
| 294.5 | 3.40 | 13.5 | 740 |
| 299.2 | 3.34 | 16.1 | 622 |
| 308.1 | 3.25 | 20.2 | 495 |
| 316.7 | 3.16 | 23.4 | 428 |
| 323.2 | 3.09 | 27.2 | 367 |

a The emission decay kinetics were nonexponential in this temperature regime.  The reported rate constants are the average of a series of runs at different wavelengths fit to a single exponential function.  The values in brackets are the standard deviations calculated from the averaged lifetimes.

Table S3.  Temperature Dependent  Emission Lifetimes for [(phen)(CO)3ReI-

(CN)Ru(bpy)2(CN)](PF6) in 4:1 (v/v) EtOH/MeOH.

| T,K | 1000/T, K-1 | 10-6kobsd,s-1 | , ns |
| --- | --- | --- | --- |
| 125.0 | 8.00 | 0.77 | 1308 (107) |
| 129.9 | 7.70 | 0.86 | 1172 (165) |
| 139.9 | 7.15 | 0.91 | 1102 (57) |
| 149.9 | 6.67 | 0.95 | 1049 (30) |
| 159.9 | 6.25 | 0.99 | 1015 |
| 170.0 | 5.88 | 1.02 | 981 |
| 180.0 | 5.56 | 1.03 | 952 |
| 190.0 | 5.26 | 1.17 | 858 |
| 200.0 | 5.00 | 1.22 | 824 |
| 210.0 | 4.76 | 1.34 | 746 |
| 220.0 | 4.55 | 1.40 | 714 |
| 230.0 | 4.35 | 1.47 | 680 |
| 240.0 | 4.17 | 1.56 | 650 |
| 250.0 | 4.00 | 1.65 | 606 |
| 260.0 | 3.85 | 1.78 | 562 |
| 278.2 | 3.60 | 1.78 | 562 |
| 280.0 | 3.52 | 1.85 | 541 |
| 288.0 | 3.47 | 1.97 | 507 |
| 291.2 | 3.43 | 2.10 | 476 |
| 298.7 | 3.34 | 2.33 | 429 |
| 307.0 | 3.25 | 3.06 | 327 |
| 317.0 | 3.15 | 3.40 | 294 |

a The emission decay kinetics were nonexponential in this temperature regime.  The reported rate constants are the average of a series of runs at different wavelengths fit to a single exponential function.  The values in brackets are the standard deviations calculated from the averaged lifetimes.