Supplementary Table 1.

Selected bond distances and angles for [HN(C6H4OPh-2)(SiMe3)] (L1H).

| Atoms |  | Atoms |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distances (Å) |  | Angles (degrees) |  |
| Si(1)—N(1) | 1.745(1) | C(1)—N(1)—Si(1) | 130.9(1) |
| C(1)—N(1) | 1.389(2) | C(1)—N(1)—H(1) | 113.1(1) |
| C(2)—O(1) | 1.402(2) | Si(1)—N(1)—H(1) | 115.6(1) |
| C(11)—O(1) | 1.388(2) | O(2)—O(1)—C(11) | 118.2(1) |
| Si(1)—C(Me) av. | 1.862(5) |  |  |