## Paper A908900D – Supplementary Information

## Table 1.  Synthesis of singly-modified ormosils

| # Chloride (equiv.) | Oxygen donor (equiv.) | Gel Time (approx.) | Temp. (ºC) | Yield (%) | TG anal., % wt. loss (25-900ºC) | Calc. organic content (wt. %) | Elemental analysis (CH wt. %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiCl4 (1.0) | Si(OEt)4 (1.0) | 20 min | 90 | 117 | 23 | – | – |
| MeSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4a (0.75) | 20 min | 90 | 102 | 29 | 14 | 17 |
| EtSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4 (0.75) | 30 min | 90 | 99 | 20 | 23 | 22 |
| HeSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4 (0.75) | 60 min | 90 | 85 | 42 | 47 | 47 |
| HeSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4a (0.75) | < 48 h | 35 | 84 | 47 | 47 | 48 |
| DeSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4a (0.75) | < 3 h | 90 | 92 | 56 | 59 | 57 |
| PhSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4b (0.75) | 2 h | 90 | 90 | 37 | 44 | 35 |
| ViSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4c (0.75) | < 4 d | 25 | 109 | 18 | 22 | 21 |
| ViSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4 (0.75) | 15 min | 85 | 104 | 11 | 22 | 22 |
| SiCl4 (0.75) | PhSi(OMe)3 (1.0) | 105 min | 90 | 80 | 45 | 44 | 45 |
| SiCl4 (0.75) | ViSi(OMe)3a (1.0) | 5 min | 90 | 98 | 25 | 22 | 22 |

Reactions used an iron(III) chloride catalyst loading of 0.8 wt. %, unless stated otherwise.

a	=	0.7 wt. % of iron(III) chloride catalyst.

b	=	0.9 wt. % of iron(III) chloride catalyst.

c	=	1.0 wt. % of iron(III) chloride catalyst.

Table 2.  Synthesis of silsesquioxanes

| # Chloride (equiv.) | Oxygen donor (equiv.) | Gel Time (approx.) (min) | Temp. (ºC) | Yield (%) | TG anal., % wt. loss (25-900ºC) | Calc. organic content (wt. %) | Elemental analysis (CH wt. %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MeSiCl3 (1.0) | MeSi(OMe)3 (1.0) | 40 | 90 | 89 | 15 | 22 | 19 |
| EtSiCl3 (1.0) | MeSi(OMe)3 (1.0) | 40 | 90 | 99 | 22 | 30 | 26 |
| DeSiCl3 (1.0) | MeSi(OMe)3 (1.0) | < 120 | 90 | 93 | 52 | 60 | 58 |
| PhSiCl3 (1.0) | MeSi(OMe)3a(1.0) | 20 | 90 | 89 | 31 | 47 | 36 |
| ViSiCl3 (1.0) | MeSi(OMe)3 (1.0) | 3 | 85 | 93 | 10 | 29 | 24 |
| MeSiCl3 (1.0) | EtSi(OMe)3 (1.0) | 25 | 90 | 93 | 21 | 30 | 27 |
| EtSiCl3 (1.0) | EtSi(OMe)3 (1.0) | 10 | 90 | 97 | 26 | 36 | 32 |
| DeSiCl3 (1.0) | EtSi(OMe)3 (1.0) | < 90 | 95 | 88 | 56 | 62 | 59 |
| PhSiCl3 (1.0) | EtSi(OMe)3 (1.0) | 10 | 90 | 99 | 40 | 51 | 45 |
| ViSiCl3 (1.0) | EtSi(OMe)3 (1.0) | 10 | 90 | 102 | 17 | 35 | 29 |
| MeSiCl3 (1.0) | PhSi(OMe)3 (1.0) | 25 | 90 | 83 | 44 | 47 | 48 |
| EtSiCl3 (1.0) | PhSi(OMe)3 (1.0) | < 180 | 90 | 97 | 42 | 51 | 47 |
| DeSiCl3 (1.0) | PhSi(OMe)3 (1.0) | 290 | 90 | 98 | 52 | 68 | 65 |
| PhSiCl3 (1.0) | PhSi(OMe)3a (1.0) | < 360 | 90 | 95 | 51 | 60 | 56 |
| ViSiCl3 (1.0) | PhSi(OMe)3 (1.0) | < 40 | 85 | 98 | 47 | 50 | 49 |
| DeSiCl3 (1.0) | ViSi(OMe)3 (1.0) | < 30 | 85 | 98 | 60 | 62 | 62 |

Reactions used an iron(III) chloride catalyst loading of 0.8 wt. %, unless stated otherwise.

a	=	0.9 wt. % of iron(III) chloride catalyst.

Table 3.  Synthesis of ormosils with residual alkoxy or chloro functionality

| # Chloride (equiv.) | Oxygen donor (equiv.) | Gel Time (approx.) (min) | Temp. (ºC) | Yield (%) | TG anal., % wt. loss (25-900ºC) | Calc. organic content (wt. %) | Elemental analysis (CH wt. %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiCl4 (1.0) | Si(OEt)4 (1.0) | 20 | 90 | 117 | 23 | – | – |
| MeSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4a (1.0) | No gelation | 130 | – | – |  | – |
| EtSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4a (1.0) | No gelation | 140 | – | – |  | – |
| MeSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4 (1.0) | 17 | 90 | 83 | 19 | 27 | 14 |
| EtSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4 (1.0) | 15 | 90 | 80 | 13 | 33 | 23 |
| PhSiCl3 (1.0) | Si(OEt)4 (1.0) | < 240 | 90 | 84 | 39 | 48 | 36 |
| ViSiCl3 (1.0) | Si(OMe)4 (1.0) | 1 | 85 | 83 | 12 | 26 | 16 |
| SiCl4 (1.0) | MeSi(OMe)3(1.0) | 20 | 65 | 66 | 16 | 10 | 13 |
| SiCl4 (1.0) | MeSi(OMe)3(1.0) | < 60 | 90 | 68 | 13 | 10 | 14 |
| SiCl4 (1.0) | EtSi(OMe)3b(1.0) | 35 | 90 | 78 | 21 | 17 | 23 |
| SiCl4 (1.0) | ViSi(OMe)3 (1.0) | 20 | 90 | 73 | 24 | 16 | 23 |

Reactions used an iron(III) chloride catalyst loading of 0.8 wt. %, unless stated otherwise.

a	= 		No iron(III) chloride catalyst

b    =	0.7 wt. % of iron(III) chloride catalyst.