Composition, n, lattice parameters, and space group of the parent compounds Li2[A0.5nBnO3n+1], used for ion-exchange.

| Composition | n | Space Group | Vacancy in the A site | Lattice Parameters a b c |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Li2SrNb2O715 | 2 | Fmmm | 0 | 5.5939(1) | 5.6013(1) | 18.011(3) |
| Li2SrTa2O715 | 2 | I4/mmm | 0 | 3.9499(2) | - | 18.200(3) |
| Li2Sr1.5Nb3O1014 | 3 | I4/mmm | 0.25 | 3.953(2) | - | 26.041(5) |
| Li2Ca1.5Nb3O1015 | 3 | I4/mmm | 0.25 | 3.8818(9) | - | 26.232(7) |

_________________________________________________________________________________