Table 1. Temperature dependence of the refined structural parameters of Pb4Fe3O8Cl: Space group P4/mmm, Uiso in Å2.

| Atom (x,y,z) |  |  | T (K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 150 | 295 | 400 | 450 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 590 | 600 | 650 |
| Pb(1) | (½,½, z) | Uiso | 0.14(3) | 0.37(4) | 0.77(3) | 1.10(5) | 1.32(5) | 1.42(6) | 1.56(6) | 1.52(6) | 1.60(6) | 1.70(6) | 1.72(7) | 1.78(7) | 1.93(7) |
|  |  | z | 0.1192(1) | 0.1198(1) | 0.1197(1) | 0.1204(2) | 0.1204(2) | 0.1204(2) | 0.1206(2) | 0.1207(2) | 0.1207(2) | 0.1209(2) | 0.1209(2) | 0.1209(2) | 0.1209(2) |
| Pb(2) | (½,½,z) | Uiso | 0.20(3) | 0.49(4) | 1.09(3) | 1.61(6) | 1.68(6) | 1.97(7) | 2.07(7) | 2.18(7) | 2.27(7) | 2.39(8) | 2.46(8) | 2.44(8) | 2.75(9) |
|  |  | z | 0.3790(1) | 0.3792(1) | 0.3800(1) | 0.3803(2) | 0.3803(2) | 0.3802(2) | 0.3804(2) | 0.3805(2) | 0.3807(2) | 0.3806(2) | 0.3804(2) | 0.3804(2) | 0.3808(2) |
| Fe(1) | (0,0,z) | Uiso | 0.19(3) | 0.28(4) | 0.56(3) | 0.86(5) | 0.84(5) | 0.98(5) | 0.99(5) | 1.10(5) | 1.09(6) | 1.25(6) | 1.21(6) | 1.16(6) | 1.21(6) |
|  |  | z | 0.2437(1) | 0.2437(1) | 0.2443(1) | 0.2444(2) | 0.2445(2) | 0.2444(2) | 0.2445(2) | 0.2444(2) | 0.2446(2) | 0.2441(2) | 0.2443(2) | 0.2442(2) | 0.2444(2) |
| Fe(2) | (0,0,½) | Uiso | 0.35(4) | 0.40(5) | 0.54(4) | 0.77(7) | 0.84(7) | 1.01(8) | 1.01(7) | 1.11(7) | 1.14(8) | 1.23(8) | 1.26(8) | 1.37(8) | 1.44(9) |
| O(1) | (0,½,z) | Uiso | 0.46(3) | 0.64(4) | 0.87(3) | 1.13(5) | 1.32(5) | 1.42(6) | 1.49(6) | 1.52(6) | 1.63(6) | 1.72(6) | 1.69(6) | 1.73(8) | 1.88(7) |
|  |  | z | 0.2105(1) | 0.2109(1) | 0.2100(1) | 0.2113(2) | 0.2115(2) | 0.2113(2) | 0.2117(2) | 0.2116(2) | 0.2116(2) | 0.2118(2) | 0.2118(2) | 0.2119(2) | 0.2123(2) |
| O(2) | (0,0,z) | Uiso | 0.63(4) | 1.31(6) | 1.33(5) | 1.71(8) | 1.76(8) | 2.06(9) | 2.16(9) | 2.18(9) | 2.30(9) | 2.52(9) | 2.48(10) | 2.56(10) | 2.78(10) |
|  |  | z | 0.3670(2) | 0.3657(2) | 0.3669(2) | 0.3666(3) | 0.3664(3) | 0.3667(4) | 0.3662(3) | 0.3660(3) | 0.3666(4) | 0.3665(4) | 0.3659(4) | 0.3662(4) | 0.3661(4) |
| O(3) | (x,½,½) | Uiso | 0.35(5) | 0.84(8) | 0.89(6) | 1.13(10) | 1.18(11) | 1.40(12) | 1.45(12) | 1.56(12) | 1.50(13) | 1.56(13) | 1.67(13) | 1.64(13) | 1.94(14) |
|  |  | x | 0.1137(7) | 0.1106(9) | 0.1069(8) | 0.1013(10) | 0.1012(11) | 0.1036(12) | 0.1003(12) | 0.1011(12) | 0.0994(12) | 0.0933(12) | 0.0976(12) | 0.0986(13) | 0.0954(13) |
|  |  | n | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Cl | (0,0,0) | Uiso | 0.51(4) | 0.92(6) | 1.51(6) | 2.71(10) | 3.11(11) | 3.32(12) | 3.54(12) | 3.80(13) | 3.71(13) | 3.78(13) | 3.84(14) | 3.94(14) | 4.04(15) |
| a (Å) |  |  | 3.9050(1) | 3.9086(1) | 3.9148(1) | 3.9208(1) | 3.9236(1) | 3.9272(1) | 3.9282(1) | 3.9294(1) | 3.9312(1) | 3.9327(1) | 3.9336(1) | 3.9344(1) | 3.9368(1) |
| c (Å) |  |  | 15.2520(2) | 15.2732(3) | 15.3088(3) | 15.3406(3) | 15.3555(3) | 15.3730(3) | 15.3788(3) | 15.3853(3) | 15.3936(3) | 15.4013(3) | 15.4063(3) | 15.4095(3) | 15.4238(3) |
| B) |  |  | 3.94(3) | 3.85(3) | 3.55(3) | 3.12(3) | 2.88(4) | 2.59(5) | 2.42(5) | 2.28(5) | 2.07(7) | 1.65(10) | 0.64(12) | 0.45(15) | 0.0 |
| Rp |  |  | 4.30 | 5.48 | 4.76 | 5.63 | 5.63 | 6.17 | 5.82 | 5.78 | 6.04 | 5.93 | 6.16 | 6.10 | 6.04 |
| Rwp |  |  | 8.00 | 7.37 | 6.40 | 8.05 | 7.91 | 8.62 | 8.14 | 8.00 | 8.34 | 8.18 | 8.35 | 8.44 | 8.32 |
| 2 |  |  | 2.81 | 2.40 | 1.35 | 2.32 | 2.24 | 2.65 | 2.35 | 2.27 | 2.46 | 2.37 | 2.47 | 2.52 | 2.45 |

Table 2. Temperature dependence of the refined structural parameters of Pb4Fe3O8Br: Space group P4/mmm, Uiso in Å2.

| Atom (x,y,z) |  |  | T (K) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 150 | 295 | 400 | 450 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 650 |
| Pb(1) | (½,½, z) | Uiso | 0.12(2) | 0.39(3) | 0.94(3) | 1.06(4) | 1.18(7) | 1.41(5) | 1.43(5) | 1.51(5) | 1.52(6) | 1.60(5) | 1.75(6) | 1.79(6) |
|  |  | z | 0.1262(1) | 0.1264(1) | 0.1268(1) | 0.1273(2) | 0.1272(3) | 0.1273(2) | 0.1271(2) | 0.1272(2) | 0.1274(2) | 0.1273(2) | 0.1275(2) | 0.1275(2) |
| Pb(2) | (½,½,z) | Uiso | 0.14(2) | 0.55(3) | 1.08(3) | 1.59(5) | 1.77(8) | 2.01(6) | 2.18(6) | 2.22(6) | 2.16(8) | 2.32(7) | 2.42(7) | 2.69(7) |
|  |  | z | 0.3818(1) | 0.3820(1) | 0.3823(1) | 0.3822(2) | 0.3825(2) | 0.3824(2) | 0.3824(20 | 0.3826(2) | 0.3830(2) | 0.3829(2) | 0.3828(2) | 0.3832(2) |
| Fe(1) | (0,0,z) | Uiso | 0.23(2) | 0.38(3) | 0.51(3) | 0.65(4) | 0.84(7) | 0.99(5) | 0.99(5) | 1.00(5) | 1.07(6) | 1.15(5) | 1.18(5) | 1.26(5) |
|  |  | z | 0.2484(1) | 0.2486(1) | 0.2490(1) | 0.2488(2) | 0.2491(3) | 0.2491(2) | 0.2489(2) | 0.2489(2) | 0.2492(2) | 0.2493(2) | 0.2490(2) | 0.2493(2) |
| Fe(2) | (0,0,½) | Uiso | 0.23(3) | 0.41(4) | 0.52(4) | 1.14(6) | 0.90(9) | 1.03(6) | 1.16(6) | 1.15(6) | 1.09(8) | 1.23(7) | 1.32(7) | 1.37(7) |
| O(1) | (0,½,z) | Uiso | 0.39(3) | 0.62(3) | 0.90(3) | 1.31(5) | 1.38(8) | 1.57(6) | 1.54(6) | 1.55(6) | 1.60(7) | 1.69(6) | 1.77(6) | 1.94(6) |
|  |  | z | 0.2160(1) | 0.2162(1) | 0.2165(1) | 0.2168(2) | 0.2165(3) | 0.2167(2) | 0.2169(2) | 0.2168(2) | 0.2165(2) | 0.2165(2) | 0.2166(2) | 0.2170(2) |
| O(2) | (0,0,z) | Uiso | 0.60(4) | 0.91(4) | 1.22(4) | 1.60(8) | 1.67(11) | 1.77(8) | 1.87(8) | 2.01(8) | 2.03(10) | 2.19(9) | 2.20(9) | 2.17(9) |
|  |  | z | 0.3691(1) | 0.3693(2) | 0.3688(2) | 0.3697(3) | 0.3690(5) | 0.3692(3) | 0.3688(3) | 0.3688(3) | 0.3686(4) | 0.3687(4) | 0.3684(4) | 0.3680(4) |
| O(3) | (x,½,½) | Uiso | 0.31(5) | 0.47(7) | 0.75(7) | 1.23(12) | 1.21(17) | 1.48(12) | 1.60(12) | 1.42(12) | 1.51(15) | 1.56(13) | 1.61(14) | 1.81(14) |
|  |  | x | 0.1129(6) | 0.1106(7) | 0.1052(8) | 0.1032(12) | 0.1030(17) | 0.1004(12) | 0.0999(12) | 0.0987(12) | 0.0961(15) | 0.0946(13) | 0.0935(13) | 0.0908(14) |
|  |  | n | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Br | (0,0,0) | Uiso | 0.31(5) | 0.82(6) | 1.38(7) | 1.97(12) | 2.3(2) | 2.59(14) | 2.77(14) | 2.61(14) | 2.80(18) | 2.96(16) | 2.91(16) | 3.25(17) |
| a (Å) |  |  | 3.9139(1) | 3.9172(1) | 3.9235(1) | 3.9284(1) | 3.9315(1) | 3.9347(1) | 3.9364(1) | 3.9378(1) | 3.9392(1) | 3.9407(1) | 3.9422(1) | 3.9453(1) |
| c (Å) |  |  | 15.5091(2) | 15.5315(2) | 15.5687(2) | 15.5944(2) | 15.6098(3) | 15.6274(3) | 15.6359(3) | 15.6425(3) | 15.6497(3) | 15.6572(3) | 15.6643(4) | 15.6799(4) |
| B) |  |  | 4.01(2) | 3.96(3) | 3.52(3) | 3.23(3) | 2.98(4) | 2.64(5) | 2.49(7) | 2.33(10) | 2.15(15) | 1.6(3) | 0.5(3) | 0.0 |
| Rp |  |  | 4.49 | 4.93 | 5.04 | 6.26 | 6.18 | 6.17 | 6.14 | 6.15 | 6.39 | 6.46 | 6.45 | 6.37 |
| Rwp |  |  | 6.14 | 6.68 | 6.81 | 8.75 | 8.60 | 8.53 | 8.51 | 8.53 | 8.77 | 8.84 | 8.89 | 8.71 |
| 2 |  |  | 2.53 | 1.51 | 1.56 | 2.02 | 1.95 | 1.91 | 1.89 | 1.90 | 2.00 | 2.03 | 2.05 | 1.96 |

Table 3. Selected derived bond distances (Å) and angles (°) for Pb4Fe3O8Cl over the T range 10-650 K.

| T (K) | Pb(1)-O(1) | Pb(1)-Cl | Pb(2)-O(1) | Pb(2)-O(2) | Pb(2)-O(3) | Fe(1)-O(1) | Fe(1)-O(2) | Fe(2)-O(2) | Fe(2)-O(3) | O(1)-Fe(1)-O(1) | O(3)-Fe(2)-O(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.3987(11) | 3.3056(8) | 3.228(2) | 2.7674(2) | 2.383(2)/3.024(2) | 2.0171(5) | 1.881(3) | 2.029(3) | 2.0023(6) | 150.95(12) | 154.4(2) |
| 150 | 2.3989(15) | 3.3143(10) | 3.230(2) | 2.7715(3) | 2.392(2)/3.017(3) | 2.0177(7) | 1.875(4) | 2.051(4) | 2.0016(8) | 151.19(15) | 155.0(2) |
| 295 | 2.4048(15) | 3.3198(10) | 3.244(2) | 2.7753(3) | 2.397(2)/3.00(3) | 2.0226(7) | 1.879(4) | 2.037(3) | 2.0016(7) | 150.83(15) | 155.9(2) |
| 400 | 2.4054(20) | 3.3313(14) | 3.250(3) | 2.7803(4) | 2.412(3)/2.989(4) | 2.0251(9) | 1.875(6) | 2.046(4) | 2.0002(8) | 150.95(20) | 157.1(2) |
| 450 | 2.4097(21) | 3.3338(15) | 3.251(3) | 2.7826(4) | 2.414(3)/2.990(4) | 2.0262(9) | 1.872(6) | 2.051(5) | 2.0016(8) | 151.04(20) | 157.1(2) |
| 500 | 2.4093(23) | 3.3376(16) | 3.256(3) | 2.7847(5) | 2.411(4)/3.002(5) | 2.0285(10) | 1.881(7) | 2.049(5) | 2.0054(10) | 150.94(23) | 156.6(3) |
| 520 | 2.4121(23) | 3.3400(16) | 3.255(3) | 2.7863(5) | 2.418(3)/2.990(4) | 2.0281(10) | 1.871(6) | 2.058(5) | 2.0032(9) | 151.14(22) | 157.3(3) |
| 540 | 2.4118(22) | 3.3418(16) | 3.257(3) | 2.7875(5) | 2.416(3)/2.994(4) | 2.0285(10) | 1.871(6) | 2.062(5) | 2.0045(9) | 151.19(22) | 157.1(3) |
| 560 | 2.4128(24) | 3.3439(17) | 3.261(4) | 2.7883(5) | 2.419(4)/2.998(5) | 2.0295(10) | 1.880(7) | 2.054(6) | 2.0041(9) | 151.18(23) | 157.5(3) |
| 580 | 2.4142(24) | 3.3463(17) | 3.259(4) | 2.7893(6) | 2.422(4)/2.990(5) | 2.0282(10) | 1.885(7) | 2.057(6) | 2.0048(9) | 151.63(23) | 157.5(3) |
| 590 | 2.4136(24) | 3.3479(17) | 3.264(4) | 2.7910(6) | 2.424(4)/2.982(5) | 2.0299(11) | 1.873(7) | 2.065(6) | 2.0039(9) | 151.36(23) | 157.9(3) |
| 600 | 2.4162(25) | 3.3480(18) | 3.257(4) | 2.7906(6) | 2.427(4)/2.991(5) | 2.0291(11) | 1.880(7) | 2.062(6) | 2.0051(10) | 151.61(24) | 157.7(3) |
| 650 | 2.4205(26) | 3.3508(18) | 3.261(4) | 2.7930(6) | 2.432(4)/2.979(5) | 2.0299(11) | 1.877(7) | 2.066(6) | 2.0039(10) | 151.72(24) | 158.4(3) |

Table 4. Selected derived bond distances (Å) and angles (°) for Pb4Fe3O8CBr over the T range 10-650 K.

| T (K) | Pb(1)-O(1) | Pb(1)-Br | Pb(2)-O(1) | Pb(2)-O(2) | Pb(2)-O(3) | Fe(1)-O(1) | Fe(1)-O(2) | Fe(2)-O(2) | Fe(2)-O(3) | O(1)-Fe(1)-O(1) | O(3)-Fe(2)-O(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2.4025(11) | 3.3894(7) | 3.231(1) | 2.7745(2) | 2.378(2)/3.019(2) | 2.0202(5) | 1.873(3) | 2.030(2) | 2.0063(5) | 151.24(10) | 154.51(13) |
| 150 | 2.4045(13) | 3.3948(9) | 3.235(2) | 2.7769(2) | 2.385(2)/3.014(3) | 2.0221(6) | 1.876(4) | 2.020(3) | 2.0060(6) | 151.21(12) | 155.05(16) |
| 295 | 2.4083(15) | 3.4050(11) | 3.242(2) | 2.7823(3) | 2.399(2)/2.999(3) | 2.0256(7) | 1.866(4) | 2.043(3) | 2.0047(7) | 151.14(14) | 156.23(18) |
| 400 | 2.4092(22) | 3.4144(16) | 3.242(3) | 2.7846(4) | 2.409(3)/2.999(4) | 2.0264(9) | 1.886(6) | 2.032(5) | 2.0056(9) | 151.52(21) | 156.67(26) |
| 450 | 2.4107(22) | 3.4153(16) | 3.253(3) | 2.7879(5) | 2.407(3)/2.998(4) | 2.0299(10) | 1.877(6) | 2.043(5) | 2.0072(9) | 151.12(21) | 156.67(25) |
| 500 | 2.4133(24) | 3.4202(17) | 3.251(3) | 2.7898(5) | 2.419(4)/2.993(4) | 2.0312(10) | 1.878(6) | 2.044(5) | 2.0066(9) | 151.19(22) | 157.30(27) |
| 520 | 2.4172(23) | 3.4205(17) | 3.253(3) | 2.7917(5) | 2.420(4)/2.992(4) | 2.0309(10) | 1.874(6) | 2.052(5) | 2.0071(9) | 151.45(22) | 157.41(27) |
| 540 | 2.4169(24) | 3.4224(17) | 3.256(3) | 2.7928(5) | 2.423(4)/2.988(4) | 2.0318(10) | 1.875(6) | 2.053(5) | 2.0069(9) | 151.41(22) | 157.66(27) |
| 560 | 2.4139(25) | 3.4249(18) | 3.266(3) | 2.7944(6) | 2.426(4)/2.978(5) | 2.0345(10) | 1.871(5) | 2.055(6) | 2.0057(9) | 150.97(23) | 158.22(28) |
| 580 | 2.4151(25) | 3.4259(18) | 3.267(3) | 2.7954(6) | 2.431(4)/2.975(5) | 2.0361(11) | 1.879(7) | 2.056(6) | 2.0053(10) | 150.79(24) | 158.57(29) |
| 600 | 2.4152(26) | 3.4288(19) | 3.266(4) | 2.7966(6) | 2.437(4)/2.974(5) | 2.0357(11) | 1.870(7) | 2.061(6) | 2.0052(10) | 151.06(25) | 158.82(29) |
| 650 | 2.4212(27) | 3.4318(19) | 3.269(4) | 2.8000(6) | 2.441(4)/2.964(5) | 2.0365(12) | 1.861(7) | 2.070(6) | 2.0049(10) | 151.22(260 | 159.42(31) |