###### Electronic Supplementary Information

Anisotropic displacement parameters (Å2 x 103) for the hydroxyfluorogallophosphate Mu-20.

The anisotropic displacement factor exponent takes the form:

-2 2 [ h2 a*2 U11 + ... + 2 h k a* b* U12 ]

| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ga(1) | 25(1) | 25(1) | 7(1) | 0(1) | 0(1) | -10(1) |
| Ga(2) | 17(1) | 17(1) | 8(1) | -1(1) | -1(1) | -2(1) |
| P | 17(1) | 17(1) | 7(1) | 1(1) | 1(1) | -3(1) |
| F(1) | 20(3) | 20(3) | 7(4) | 0 | 0 | -1(3) |
| O(1) | 22(2) | 22(2) | 10(3) | 1(2) | 1(2) | -7(2) |
| O(2) | 19(2) | 19(2) | 8(2) | 0(2) | 0(2) | -4(2) |
| O(3) | 20(2) | 22(2) | 18(2) | 7(2) | -3(2) | 0(2) |
| X2a | 23(2) | 22(2) | 13(2) | O(2) | O(2) | 1(2) |
| N(1) | 44(4) | 44(4) | 30(5) | -2(4) | 2(4) | -1(5) |
| C(1) | 26(10) | 28(10) | 108(13) | 1(12) | -21(11) | 1(8) |
| O(1)W | 70(7) | 69(8) | 88(6) | 12(5) | 4(6) | 1(6) |

a : the X2 position is half occupied by F and OH groups (see text).

Selected bond lengths of the structure of Mu-20. Standard deviations are given in parentheses.

| Atoms | Distances/Å | Atoms | Distances/Å |
| --- | --- | --- | --- |
| Ga(1)-O(1) | 1.939(6) | Ga(2)-O(2) | 1.940(6) |
| Ga(1)-O(1)#2 | 1.939(6) | Ga(2)-O(3) | 1.890(4) |
| Ga(1)-X2a | 1.954(4) | Ga(2)-O(3)#3 | 1.890(4) |
| Ga(1)-X2#1 | 1.954(4) | Ga(2)-F(1) | 2.008(3) |
| Ga(1)-X2#2 | 1.954(4) | Ga(2)-X2#1 | 1.991(4) |
| Ga(1)-X2#3 | 1.954(4) | Ga(2)-X2#2 | 1.991(4) |
| P-O(2) | 1.519(7) | N(1)-C(1) | 1.43(2) |
| P-O(3)#4 | 1.524(5) | C(1)-C(1)#10 | 1.40(3) |
| P-O(3)#5 | 1.524(5) |  |  |
| P-O(1) | 1.558(6) |  |  |

a : the X2 position is half occupied by F and OH groups (see text).

Symmetry operations used to generate equivalent atoms :

#1 -x,-y,-z		#2 -y,-x,-z		#3 y,x,z		#4 x+1/2,-y,-z-1/2

#5 -y,x+1/2,-z-1/2	#10 -x+1,-y,-z

Selected angles of the structure of Mu-20. Standard deviations are given in parentheses.

| Atoms | Angles/° |  | Atoms | Angles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O(1)#2-Ga(1)-O(1) | 180.0(2) |  | O(3)#3-Ga(2)-O(3) | 99.6(3) |
| X2a-Ga(1)-O(1) | 87.7(2) |  | O(3)#3-Ga(2)-O(2) | 88.7(2) |
| X2-Ga(1)-O(1)#2 | 92.3(2) |  | O(3)#3-Ga(2)-X2#2 | 91.8(2) |
| X2#2-Ga(1)-O(1) | 92.3(2) |  | O(3)-Ga(2)-X2#2 | 168.6(2) |
| X2#2-Ga(1)-O(1)#2 | 87.7(2) |  | O(2)-Ga(2)-X2#2 | 92.3(2) |
| X2#1-Ga(1)-X2#3 | 101.4(2) |  | O(3)#3-Ga(2)-X2#1 | 168.6(2) |
| X2#1-Ga(1)-X2 | 180.0(2) |  | O(3)-Ga(2)-X2#1 | 91.8(2) |
| X2#1-Ga(1)-X2#2 | 78.6(2) |  | O(2)-Ga(2)-X2#1 | 92.3(2) |
| X2#3-Ga(1)-X2 | 78.6(2) |  | O(3)#3-Ga(2)-F(1) | 90.2(2) |
| X2#3-Ga(1)-X2#2 | 180.0(2) |  | O(3)-Ga(2)-F(1) | 90.2(2) |
| X2-Ga(1)-X2#2 | 101.4(2) |  | O(2)-Ga(2)-F(1) | 178.3(2) |
| O(2)-P-O(3)#4 | 110.1(2) |  | Ga(1)-O(1)-P | 131.8(4) |
| O(2)-P-O(3)#5 | 110.1(2) |  | Ga(2)-O(2)-P | 132.4(4) |
| O(3)#4-P-O(3)#5 | 110.7(4) |  | Ga(2)-O(3)-P#7 | 141.2(3) |
| O(2)-P-O(1) | 110.4(4) |  |  |  |
| O(3)#4-P-O(1) | 107.8(2) |  |  |  |
| O(3)#5-P-O(1) | 107.8(2) |  |  |  |

a : the X2 position is half occupied by F and OH groups (see text).

Symmetry operations used to generate equivalent atoms :

#1 -x,-y,-z		#2 -y,-x,-z		#3 y,x,z		#4 x+1/2,-y,-z-1/2

#5 -y,x+1/2,-z-1/2	#7 y-1/2,-x,-z-1/2