Table S1. Selected bond lengths (Å) and angles (°) for Co2Ta2(acac)2(OEt)12 (3).

| Ta(1)-O(1) 1.810(16) Ta(1)-O(3) 1.838(17) Ta(1)-O(2) 1.886(12) Ta(1)-O(6) 1.967(14) Ta(1)-O(4) 2.015(12) Ta(1)-O(5) 2.116(10) | Co(1)-O(8) 2.013(14) Co(1)-O(7) 2.008(14) Co(1)-O(6)#1 2.068(11) Co(1)-O(4) 2.061(12) Co(1)-O(5)#1 2.209(13) Co(1)-O(5) 2.244(11) |
| --- | --- |
| O(1)-Ta(1)-O(3) 92.1(7) O(1)-Ta(1)-O(2) 97.2(7) O(3)-Ta(1)-O(2) 98.7(6) O(1)-Ta(1)-O(6) 173.0(6) O(3)-Ta(1)-O(6) 89.5(6) O(2)-Ta(1)-O(6) 89.3(5) O(1)-Ta(1)-O(4) 90.7(6) O(3)-Ta(1)-O(4) 171.8(5) O(2)-Ta(1)-O(4) 88.5(5) O(6)-Ta(1)-O(4) 86.9(5) O(1)-Ta(1)-O(5) 96.5(6) O(3)-Ta(1)-O(5) 94.1(5) O(2)-Ta(1)-O(5) 160.8(5) O(6)-Ta(1)-O(5) 76.6(5) O(4)-Ta(1)-O(5) 77.9(4) | O(8)-Co(1)-O(7) 89.4(5) O(8)-Co(1)-O(6)#1 95.5(5) O(7)-Co(1)-O(6)#1 96.4(5) O(8)-Co(1)-O(4) 95.0(5) O(7)-Co(1)-O(4) 96.8(5) O(6)#1-Co(1)-O(4) 163.2(5) O(8)-Co(1)-O(5)#1 94.9(5) O(7)-Co(1)-O(5)#1 168.5(4) O(6)#1-Co(1)-O(5)#1 72.5(5) O(4)-Co(1)-O(5)#1 93.5(5) O(8)-Co(1)-O(5) 168.7(5) O(7)-Co(1)-O(5) 94.9(5) O(6)#1-Co(1)-O(5) 94.5(4) O(4)-Co(1)-O(5) 74.2(4) O(5)#1-Co(1)-O(5) 83.0(5) |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms: #1 -x+1, -y, -z+1

Table S2. Selected bond lengths (Å) and angles (°) for Ta(acac)(OEt)4 (4).

| Ta(1)-O(3) 1.802(14) Ta(1)-O(4) 1.837(14) Ta(1)-O(1) 1.840(12) | Ta(1)-O(2) 1.895(14) Ta(1)-O(6) 2.104(13) Ta(1)-O(5) 2.113(12) |
| --- | --- |
| O(3)-Ta(1)-O(4) 93.5(6) O(3)-Ta(1)-O(1) 94.6(6) O(4)-Ta(1)-O(1) 167.4(5) O(3)-Ta(1)-O(2) 100.3(7) O(4)-Ta(1)-O(2) 95.1(6) O(1)-Ta(1)-O(2) 92.9(7) O(3)-Ta(1)-O(6) 170.7(6) O(4)-Ta(1)-O(6) 87.5(6) | O(1)-Ta(1)-O(6) 83.0(6) O(2)-Ta(1)-O(6) 88.8(6) O(3)-Ta(1)-O(5) 90.2(6) O(4)-Ta(1)-O(5) 85.2(6) O(1)-Ta(1)-O(5) 85.2(6) O(2)-Ta(1)-O(5) 169.4(6) O(6)-Ta(1)-O(5) 80.7(6) |

Figure S1.

a							b

Figure S1. SEM images of oxide films obtained from (a) 4 layers of 0.20 M 3 on SiO2 (550 °C for 4 h), (b) 3 layers of 0.20 M 3 on Si (650 °C for 4 h).

Figure S2.

a

b

Figure S2. EDX of (a) the polycrystalline CoTa2O6 particle and (b) the monocrystalline Co3O4 phase.