Table S1. Selected bond lengths (Å) and angles (°) in ZCP-THO

| M(1)-O(5) 1.916(6) M(1)-O(39)#1 1.928(5) M(1)-O(14)#2 1.941(5) M(1)-O(2) 1.971(5) M(2)-O(3) 1.926(6) M(2)-O(10)#3 1.934(5) M(2)-O(6) 1.968(6) M(2)-O(19)#3 1.990(5) M(3)-O(35)#2 1.888(5) M(3)-O(4) 1.911(6) M(3)-O(1) 1.956(5) M(3)-O(15)#2 1.955(5) M(4)-O(12) 1.912(5) M(4)-O(16) 1.930(5) M(4)-O(7) 1.934(6) M(4)-O(8) 1.947(5) M(5)-O(17) 1.916(6) M(5)-O(13) 1.929(5) M(5)-O(18) 1.953(5) M(5)-O(9) 1.972(5) M(6)-O(21) 1.926(5) M(6)-O(22) 1.928(6) M(6)-O(20) 1.942(5) M(6)-O(30) 1.940(5) M(7)-O(11)#4 1.916(5) M(7)-O(26) 1.931(5) M(7)-O(28) 1.934(5) M(7)-O(25) 1.942(6) M(8)-O(38)#5 1.921(6) M(8)-O(27) 1.951(5) M(8)-O(34)#5 1.971(6) M(8)-O(24) 1.999(6) M(9)-O(23)#6 1.923(5) M(9)-O(36) 1.924(5) M(9)-O(29) 1.936(6) M(9)-O(37) 1.981(5) M(10)-O(33) 1.919(6) M(10)-O(31) 1.945(5) M(10)-O(32) 1.959(6) M(10)-O(40) 1.981(5) P(1)-O(2) 1.530(5) P(1)-O(17)#7 1.528(6) P(1)-O(3) 1.534(6) P(1)-O(1) 1.538(5) P(2)-O(7) 1.520(6) P(2)-O(5) 1.516(6) P(2)-O(6) 1.531(6) P(2)-O(4) 1.546(6) P(3)-O(11) 1.513(5) P(3)-O(9) 1.540(5) P(3)-O(8) 1.544(5) P(3)-O(10) 1.553(5) P(4)-O(13) 1.515(6) P(4)-O(12) 1.532(6) P(4)-O(14) 1.533(6) P(4)-O(15) 1.536(5) P(5)-O(18) 1.524(5) P(5)-O(20) 1.537(5) P(5)-O(16) 1.543(5) P(5)-O(19) 1.559(5) P(6)-O(25) 1.510(6) P(6)-O(24) 1.526(6) P(6)-O(23) 1.523(5) P(6)-O(22) 1.550(6) P(7)-O(32)#8 1.517(6) P(7)-O(21) 1.526(5) P(7)-O(26) 1.535(5) P(7)-O(27) 1.547(5) P(8)-O(30) 1.527(5) P(8)-O(29) 1.522(7) P(8)-O(31) 1.530(5) P(8)-O(28) 1.544(5) P(9)-O(33) 1.524(6) P(9)-O(34) 1.531(5) P(9)-O(35) 1.532(6) P(9)-O(36) 1.531(6) P(10)-O(39) 1.523(5) P(10)-O(37) 1.523(5) P(10)-O(38) 1.528(5) P(10)-O(40) 1.544(6) C(1)-N(1) 1.482(10) C(1)-C(2) 1.549(11) C(2)-C(3) 1.508(11) C(3)-N(2) 1.507(12) C(4)-N(3) 1.467(10) C(4)-C(5) 1.504(12) C(5)-C(6) 1.515(13) C(6)-N(4) 1.468(13) C(7)-C(8) 1.454(17) C(7)-N(5) 1.570(14) C(8)-C(9) 1.565(15) C(9)-N(6) 1.499(11) C(10)-C(11) 1.24(2) C(10)-N(7) 1.86(2) C(11)-C(12) 1.66(2) C(12)-N(8) 1.428(15) | O(5)-M(1)-O(39)#1 104.3(3) O(5)-M(1)-O(14)#2 114.4(3) O(39)#1-M(1)-O(14)#2 111.9(2) O(5)-M(1)-O(2) 110.8(2) O(39)#1-M(1)-O(2) 105.0(2) O(14)#2-M(1)-O(2) 109.9(2) O(3)-M(2)-O(10)#3 112.4(2) O(3)-M(2)-O(6) 122.8(2) O(10)#3-M(2)-O(6) 102.7(3) O(3)-M(2)-O(19)#3 103.8(2) O(10)#3-M(2)-O(19)#3 116.6(2) O(6)-M(2)-O(19)#3 98.5(2) O(35)#2-M(3)-O(4) 105.0(3) O(35)#2-M(3)-O(1) 114.9(2) O(4)-M(3)-O(1) 115.6(3) O(35)#2-M(3)-O(15)#2 101.7(3) O(4)-M(3)-O(15)#2 117.5(3) O(1)-M(3)-O(15)#2 101.6(2) O(12)-M(4)-O(16) 109.4(2) O(12)-M(4)-O(7) 105.2(2) O(16)-M(4)-O(7) 113.0(2) O(12)-M(4)-O(8) 117.3(2) O(16)-M(4)-O(8) 106.0(2) O(7)-M(4)-O(8) 106.2(2) O(17)-M(5)-O(13) 97.7(3) O(17)-M(5)-O(18) 108.0(2) O(13)-M(5)-O(18) 113.4(2) O(17)-M(5)-O(9) 113.2(2) O(13)-M(5)-O(9) 115.8(2) O(18)-M(5)-O(9) 108.3(2) O(21)-M(6)-O(22) 120.4(2) O(21)-M(6)-O(20) 98.9(2) O(22)-M(6)-O(20) 108.3(2) O(21)-M(6)-O(30) 108.0(2) O(22)-M(6)-O(30) 112.3(3) O(20)-M(6)-O(30) 107.5(2) O(11)#4-M(7)-O(26) 110.9(2) O(11)#4-M(7)-O(28) 110.5(2) O(26)-M(7)-O(28) 112.6(2) O(11)#4-M(7)-O(25) 105.9(3) O(26)-M(7)-O(25) 107.5(2) O(28)-M(7)-O(25) 109.1(2) O(38)#5-M(8)-O(27) 110.3(2) O(38)#5-M(8)-O(34)#5 116.7(2) O(27)-M(8)-O(34)#5 102.1(3) O(38)#5-M(8)-O(24) 105.2(3) O(27)-M(8)-O(24) 121.3(2) O(34)#5-M(8)-O(24) 101.6(3) O(23)#6-M(9)-O(36) 107.3(2) O(23)#6-M(9)-O(29) 107.8(3) O(36)-M(9)-O(29) 119.5(3) O(23)#6-M(9)-O(37) 111.8(2) O(36)-M(9)-O(37) 109.2(2) O(29)-M(9)-O(37) 101.3(2) O(33)-M(10)-O(31) 114.2(3) O(33)-M(10)-O(32) 110.2(3) O(31)-M(10)-O(32) 96.8(2) O(33)-M(10)-O(40) 105.7(3) O(31)-M(10)-O(40) 120.7(2) O(32)-M(10)-O(40) 108.7(2) O(2)-P(1)-O(17)#7 108.6(3) O(2)-P(1)-O(3) 111.6(3) O(17)#7-P(1)-O(3) 107.1(3) O(2)-P(1)-O(1) 111.9(3) O(17)#7-P(1)-O(1) 108.1(3) O(3)-P(1)-O(1) 109.3(3) O(7)-P(2)-O(5) 110.8(4) O(7)-P(2)-O(6) 111.3(3) O(5)-P(2)-O(6) 106.8(4) O(7)-P(2)-O(4) 108.8(3) O(5)-P(2)-O(4) 111.5(4) O(6)-P(2)-O(4) 107.6(4) O(11)-P(3)-O(9) 110.4(3) O(11)-P(3)-O(8) 108.7(3) O(9)-P(3)-O(8) 111.9(3) O(11)-P(3)-O(10) 109.9(3) O(9)-P(3)-O(10) 108.4(3) O(8)-P(3)-O(10) 107.5(3) O(13)-P(4)-O(12) 112.9(3) O(13)-P(4)-O(14) 109.6(4) O(12)-P(4)-O(14) 107.9(4) O(13)-P(4)-O(15) 109.1(3) O(12)-P(4)-O(15) 107.8(3) O(14)-P(4)-O(15) 109.4(3) O(18)-P(5)-O(20) 107.3(3) O(18)-P(5)-O(16) 112.0(3) O(20)-P(5)-O(16) 110.4(3) O(18)-P(5)-O(19) 108.5(3) O(20)-P(5)-O(19) 107.7(3) O(16)-P(5)-O(19) 110.8(3) O(25)-P(6)-O(24) 112.6(4) O(25)-P(6)-O(23) 107.4(3) O(24)-P(6)-O(23) 111.3(3) O(25)-P(6)-O(22) 109.2(4) O(24)-P(6)-O(22) 107.4(3) O(23)-P(6)-O(22) 108.8(3) O(32)#8-P(7)-O(21) 110.0(3) O(32)#8-P(7)-O(26) 111.0(3) O(21)-P(7)-O(26) 110.0(3) O(32)#8-P(7)-O(27) 107.4(3) O(21)-P(7)-O(27) 109.7(3) O(26)-P(7)-O(27) 108.8(3) O(30)-P(8)-O(29) 109.2(3) O(30)-P(8)-O(31) 109.6(3) O(29)-P(8)-O(31) 112.4(3) O(30)-P(8)-O(28) 111.4(3) O(29)-P(8)-O(28) 106.4(3) O(31)-P(8)-O(28) 107.9(3) O(33)-P(9)-O(34) 110.4(4) O(33)-P(9)-O(35) 105.7(4) O(34)-P(9)-O(35) 110.3(3) O(33)-P(9)-O(36) 110.9(3) O(34)-P(9)-O(36) 109.4(3) O(35)-P(9)-O(36) 110.2(4) O(39)-P(10)-O(37) 110.6(3) O(39)-P(10)-O(38) 106.5(3) O(37)-P(10)-O(38) 111.5(3) O(39)-P(10)-O(40) 108.8(3) O(37)-P(10)-O(40) 108.0(3) O(38)-P(10)-O(40) 111.4(3) N(1)-C(1)-C(2) 111.8(6) C(3)-C(2)-C(1) 111.3(6) C(2)-C(3)-N(2) 113.0(7) N(3)-C(4)-C(5) 113.2(7) C(4)-C(5)-C(6) 116.7(8) N(4)-C(6)-C(5) 112.4(9) C(8)-C(7)-N(5) 109.9(12) C(7)-C(8)-C(9) 105.1(10) N(6)-C(9)-C(8) 108.8(8) C(11)-C(10)-N(7) 98.5(17) C(10)-C(11)-C(12) 90.1(15) N(8)-C(12)-C(11) 105.0(11) |
| --- | --- |

Symmetry transformations used to generate equivalent atoms:

#1 x+1/2, -y+1, z-1/2;   #2 x+1/2, -y, z-1/2;    #3 x-1/2, -y, z-1/2;    #4 x, y+1, z;

#5 x+1, y, z;           #6 x-1/2, -y+1, z+1/2;  #7 x, y, z-1;         #8 x+1/2, -y+1, z+1/2